КІРІСПЕ

Мыс және тағы басқа түсті металдар металлургиясы отандық түсті металлургияның жүргізуші буыны болып табылады. Қазақстандағы ауыр түсті металдар еншісіне

Іс жүзіндегі өнеркәсіптің жаңа бағытта дамуындағы өркендеуі одан әрі тусті металдарды, оның ішінде мысты пайдалану және өндіруді күшейтуді көздейді. Соңғы жылдар шикізат шарттары кешенділігін күшейту, механикаландырылған және автоматтандырылған үздіксіз өндіріс құрумен, металлургтердің санитарлы гигиеналық еңбек жағдайын жақсарту және арттырумен, қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды лақтыруды азайтумен айқындалады.

Қазіргі кезде шикізаттан мысты өндіру кезінде 12 ден аса құраушылар алынуда. Мысты негізінде полиметалды кендер сульфидтерінен алады. Бұл флотацияны байытуға ұсыныстардың күшеюін алдын ала анықтайды.

Шет елдерде және Қазақстанда мыстың негізгі мөлшері қалыпты пирометаллургиялық әдіс бойынша алынады:

шлактау  –  конвертірлеу  –  рафинадтау. Гидрометаллургиянық әдістің бөлігі 12 – 16 пайыздан келеді.

Түсті металдарды пайдалану деңгейі бойынша мыс тек аллюминиге жол береді. Мыс және оның қосылыстарының негізгі тұтынушылары мыналар болып табылады:

–  электрлі техника;

–  электроника;

–  машина жасау;

–  көлік;

–  тікұшақты техника;

–  құрылыс материалдары;

–  ауыл шаруашылығы.

Қазіргі таңда металлургиянық кәсіпорындар алдында тұрған тапсырма–

қалдықсыз технологияны құрастыру. Мыс қорыту зауыттары тәулік сайын мыңдаған тонна кен және шоғырлар өндіріп, қайтаөндірілуші шикізат салмағына жақын мөлшерде үйінді қождарын алады.

Қождағы түсті металдар құрамы байыту фабрикаларына келіп тусетін кейбір арзан кеннің құрамындағыдай болады.

Жоғарыдағы аталғанның негізінде бұл дипломдық жобада Балқашмыс қорыту зауытында төменгі сызба бойынша жұмыс істейтін мысты штейндерді конвертірлеу теориясы және практикасы қарастырылған:

Балқыту – конвертерлеу – отқа қақтау – электролиздеу. Конвертірлеу үрдісі 80 тонна конвертірінде жасалады деп жобаланған, шикізатты пайдалану кешенділігін жоғарылату мақсатында, қорғасын, мырыш, мысты алып тастап, үйінді қож алынады.

1 Жалпы түсіндірме қағазы

1.1 Кәсіпорынның қысқаша мінездемесі

Жобаланған мысты штейндерді конвертірлеу бөлімшесі БМҚЗ металлургиялық цехы құрамына кіреді.

1.2 Шикі зат базасы, күш, жобаланушы бөлімше құрамы, өнім номенклатуралары.

Мыс қорыту зауытының шикізат базасы болып Қоңырат, Саяқ, Шатырқұл, Нұрқазған, Қарағайлы, Зырян, Өскемен, Майқайың, Жезқазған және тағы да басқа кен орындары болып табылады.

Кенді жер орындары жер қабатына жақын орналасады, кен орнын ашық түрде өңдейді, бұл кен бағасының қымбаттамауына қатысты.

Көмекші материалдар ретінде сырттан келетін шоғырлар мен флюстар пайдаланылады.

Кұрамында алтыны бар кенмен негізгі жабдықтаушы Көкшетау облысы «Нұрдаулет» ЖСШ болып табылады.

Жобаланушы бөлімнің жылдық өнім беруі бір жылда 230 мың тонна қара мысты құрайды. Жобаланушы бөлімнің құрамына жататындар:

–  бас корпус;

–  қойма бөлмелері;

–  әкімшілік – тұрмыстық корпус.

1.3 Негізгі технологиялық және жобаланушы шешімдер

Жобаланушы бөлімде мысты штейндерді көлденең конвертерлерде конвертрлеу сызбасы таңдалып алынған. Бұл шикізатты пайдалану кешенділігі ұсыныстарымен, шығарылған өнім сапасымен, үздіксіз технологиялық үрдіспен қамтамасыз етумен негізделеді. Жобаланушы бөлім аудан қорларының ойынша тұрмыста орналасқан комбинат құрамына енуіне байланысты, қара мыс бойынша 80 тонна сыйымдылығы бар қалыпты көлденең конвертер таңдалып алынған.

1.4 Жұмыскерлердің жалпы саны және кәсіптік – квалификациялы құралы.

Жұмыскерлердің сұраныстары мен біліктілігін ЖОО, техникумдар және лицейлер қамтамасыз етеді.

Инженерлі – техникалық жұмыскерлер, қызметшілер және кіші қызмет көрсетуші персоналдар саны «ә адам анықталды.

Норма бойынша қызмет көрсетуші ауысымда жұмыс істейтін жұмыскерлер саны алты адам. Бөлімде жұмыс істейтін жұмыскерлердің жалпы саны – 65 адам. Олар негізінде 5 – 6 санатты тәжірибелі жұмыскерлер.

1.5 Бас жоспар бойынша негізгі шешімдер

Металлургиялық цехтың мысты штейндерін конвертірлеуші жобаланған бөлімі БМҚЗ құрамына енеді.

Құрылыс орны тағайындауда шикізаттың мөлшеріне, энерго және су ресурстары, көлік, еңбек ресурстары, көмекші кәсіпорындар және т.б. назар аударылған.

Цех және бөлім мен өндіру алаңдары орталықта орналасқан№ Цехтың алаңда орналасуы «Гипротүстіметпен» қарастырылған. Цех ғимараты әрқайсысы он екі метрден, ұзындығы 288 метрден тұратын төрт бөліктен тұрады, колонналар аралығы 12 метр.

Цех басқа ғимараттармен бірге орналасқан.

Жобада алаңды көлік және адамдар жүретін аяқжолмен жабдықтау қарастырылған.

2 Ахуалдық жоспар және көлік

2.1 Құрылыс ауданын дайындау

Шығыстық шарттарымен мысты штейндерді қайта өңдеу жөніндегі металлургиялық цехтың конвертерлік бөлімін құрастыру ауданын таңдау туралы сұрақтарды шешу кезінде өнеркәсіпті сыйдырудың жалпы ғылыми көзқарастары ықпал етеді.

Кәсіпорын құрылысы шикізат базасын, энерго және сумен жабдықтау, көлік шаруашылығы, климаттық шарттар және еңбек ресурстарын есепке ала отырып іске асырылуға тиіс.

Жоғарыда аталғанды есепке ала отырып, цехтың құрылысын Балқаш қаласына жқын енгіземіз, бұл кезде төменде келтірілген факторларға жүгінеміз.

2.2 Құрылыс алаңына мінездеме

БМҚЗ Балқаш қаласы маңында орналасқан. Зауыт аумағының жалпы алаңы 300 га көлемінде. Алаң біртекті баяу көлденеңінен ауыстырылып отыратын топырақпен жабылған. Жоғарғы жағынан 2,5 – 3 метр тереңдікке дейін астында букіл алаң бойынша баяу ораушы қырнау жайылған құрғақ тығыз саздақтар алып жатыр. Бұл қабаттардың жуандығы 0,8 метр. Төменірек, 14 – 17 метр тереңдікте біртекті тығыз батпақ жатыр. Бұл батпақтар құрамында су қамтитын құмды – қырнауыш – сазды қалдықтармен жабылған.

Топырақты сулардың табиғи деңгейі жер бетінен 14 – 17 метр. Топырақтың қату тереңдігі 1,9 метр. Топыраққа өзінің табиғи жағдайына дейін ауыртпашылықты і кг/м³ тең қабылдауға болады. Құрылыс алаңының артықшылығы жер жұмыстарын қосымша жоспарлауды қажет етпейтін тегіс мөлшер болып табылады.

2.3 Табиғи жағдай мінездемесі

Аудан ауа – райы кенеттен континентті, орташа температурасы қаңтарда – 23 (С, маусымда + 25 (С. Ең көп жауын – шашын жылына 300 мм.

Оңтустік – шығыс жақтан желдері басым. Желдің ең үлкен жылдамдығы

5 – 6 м/с.

2.4 Бұзылған жерлерді қалпына келтіру

Кәсіпорынды құру және пайдалану кезінде келесі жер бөліктері бұзылады:

– су құбыры, айналымдағы сумен жабықтау жолдары;

– зауыт ғимараттары мен іргетастары астындағы алаң;

– уақытша автокөлік жолдарының жасақтары.

Жергілікті ахуалдан шығатыны, жобамен табиғи ресурстарыды тиімді пайдалануға байланысты келесі жұмыс түрлері қарастырылған:

– ғимараттар мен іргетас астындағы ұлғаюшы топырақты алып тастау;

– ғимараттың салыну алаңынан алдын – ала ұлғаюшы топырақты алып, уақытша автокөлік жолдарының жасақтарын қалыпқа келтіру және жолдар бойынша көбейгіш қабатты қыру жүргізіледі.

3 Технологиялық шешімдер, энергоресурстармен қамтамасыз ету

3.1 Цехтардың жұмыс тәртібі

Мысты штейндерді конвертірлеу үрдісі үздіксіз екенін еске ала отырып, үздіксіз жұмыс тәртібін белгілейміз. Цехта 5 бригада жұмыс жасайды, оның екеуі үнемі демалыста болып отырады.

3.2 Ғылыми – зерттеу жұмыстарына сараптама

3.2.1. Мысты штейндерді конвертірлеу үрдісінің бүгінгі күнгі жағдайы

Сульфидті ерітінділерді конвертірлеу үрдісі бұрыннан таныс және жақсы зерттелген. Полиметалдық штейнді ерітінділерді ауамен үрген кезде алдымен темір және мырыш сульфидтері қышқылданады, бүл қосындылардың шоғырлануы төмендегені байқалғанда қорғасын қышқылданады. Осы тотықтарды конвертірде байланыстыру үшін жоғарыкремниземді флюс беріледі.

Ал ерітіндіде жеткілікті мөлшерде темір бар кезде темір оттегімен мыс және күкіртке өте жақын болу нәтижесінде мыс сулбфиді тотықпайды. Бұл үрдісті екі кезеңге бөлуді алдын – ала анықтайды. Екінші кезеңде қалған мыс сульфиді (мысқа бай қож) қара мысқа айналғанша қышқылданады. Мысқа бай қождағы қоспа бөлігі және бірінші кезеңнен құйылып үлгермеген қож қалдығы құрамында едәуір көп мыс бар екінші кезең қожын құрайды.

Штейндерді конвертірлеу едәуір тиімді үрдіс болып табылады.Ол оттегін пайдаланудың жоғарғы коэффициентімен, үрлеп, автогенмен, қарқынды күш және жылумен алмасу жұмыстары кезінде жоғарғы үлесті өнімділігімен сипатталады.

Мысты штейндерді конвертірлеу үрдісінің қазіргі таңдағы дамуы негізінен екі жолменжүреді: іс жүзіндегі аппараттарды жандандыру және мысты өндірудің жаңа үздіксіз үрдістерін жасау.

Бүгінгі таңда конвертірлеу негізінен «Пирс–Смит» конвертірінде көлденең 3,6 х 9,15 м. өлшемде іске асырылады. Жапонияда 4,2 х 10,0 м. өлшемді «үқ тонналық конвертірлер пайдаланылуда. Конвертірлер габаритін үлкейтуден басқа ауажібергіш жүйелер, шаңдатқыштар т.б. жандандырылуда

Бұл конвертерлер жұмысының ең негізгі жетіспеушілігі – конвертер зарядымен, шлак және қара металды құюмен байланысты үрдістің айналымдылығы.

Конвертерді өзінің тікелей міндеті – штейнді ерітіндіге мыс шоғырларын қосып балқытушы агрегат ретіндеде қолданады, бұл үшін ауа үрлемесін 30 – 38 пайызға дейін оттегімен байытады. Балқаш мыс шоғырын қайта өңдеу тәжірибесі көрсеткендей, құнды металдарды алып тастау және шикізатты пайдалану кешенділігі бұл кезде көтеріледі.

Әлемдік практикада қазіргі кезде өндіріске мысты өндірудің үздіксіз үрдістері тиімді қарастырылып, енгізілуде.

Жұмыстар негізінен екі жолдама бойынша жүргізілуде:

– бір агрегатта балқыту операцияларын қиыстыру, қожды конвертірлеу және біріктіру («Норанд», «Воркр» әдістері);

– бір агрегаттан екіншісіне сұйық өнімдерді үздіксіз ағызып беру арқылы әр операцияны әр түрлі агрегатта іске асыру («Мицубиси», «Стюарт» үрдістері). (1(.

Сульфидті мысты материалдарды балқытудың жаңа үрдістерін қарастыру кезінде бай мысты штейндер алуға деген конвертер үрдісін үздіксіз етуге деген беталыс айқын байқалады, бұл агрегаттардың өнімділігін кенет арттырып, конвертірлі қожсанын азайтады.

Бұл кезде оттегіне бай н/е 200 – 500(С- қа дейін қыздырылған үрлемені пайдалану және өз газының жылуын пайдаға асыру штейнді кез – келген құрамда қайта өңдеуге жол береді. Негізінен тежеуліктер үйінді және конвертерлі қождардағы мыс құрамының көбеюіне байланысты.

3.2.2 Бай мысты штейндерді конвертірлеу

Мыс жөнінде бай мысты штейндерді қайта өңдеу ж/е алу барлық мыс балқыту ісінің технико – экономикалық көрсеткіштерін жақсартады.

Қазіргі таңда қара металдың негізгі мөлшерін «Пирс – Смит» сынды нағыз конвертірлерде алады, оларды бай штейнді қайта өңдеу үрдісі конвертірде жылуды сақтау бойынша арнайы шараларды қолданусыз – ақ «суық жүріс» себебі бойынша ж/е тұтқырлы, бай мысты қождар конвертерде қиындық тудырады. Жылудың жетіспеушілігі бай штейндерде қождау және тотықтыруы жылу берудің негізгі бабын беруші темір сульфиді құрамының аз болуында.

Сондықтан да бай мыс шоғырларын пиритті шоғырлармен немесе темірге бай басқа миатериалдармен араластырады. «Муфулира» (Замбия) мыс қорыту зауытында мыс шоғырын пиритпен араластырған соң бай штейндерден (60–65(Cu) және оларды жоғарыкремнеземді сұйық үйінді қонбен конвертірлеген соң штейндер алады.

3.2.3 Конвертірлі флюстар

Отандық және шет елдер зауыттарында конвертірлі флюстар ретінде мысты, құрамында алтыны бар кварцты кендерді немесе таза қүм пайдаланады. Бұл кендерде негізгі флюстеуші құрам жулынды кварц болып табылады. Шет елдегі зауыттарда флюстегі кремний құрамы 70–98, отанымызда 60–80(. Біздің флюстердің сапасының төмендігі негізінен олардың құрамындағы алюмосиликаттардың жоғары болуынан. Шет елдердегі зауыттарда флюстегі алюминий оксидінің құрамы 4-тен 14( дейінгі ортада, алтын құрамды кварцты кендерде Al₂O₃ құрамы өте жоғары.

Конвертірлі қождардың сұйық ағуын арттыру, құрамында 65 пайыздан төмен емес ірілігі 6 дан 35 мм дейін кремний диоксиді бар конвертірлі флюстың алюминий оксидінің кері әсер етуін төмендету үшін флюс газбен шығып кетуіне ықпал ететін 6 мм төмен төмен фракция көлемін үлкейту қажет, кесек іғ мм асса флюс конвертірде толық әсер ете алмайды. Екі шектік жағдайда да флюс шығыны жоғары болады.

Шет ел зауыттарында флюстің үлкендігін 10–20 мм ұстауға тырысады.

Балкаш мыс қорыту зауытында кварцты флюс ретінде жергілікті мысты кенді және сырттан келген алтынқұрамды кенді пайдаланады, оларға әк қосылады.

Кеннің сапасы төмен, ондағы кремний құрамы 58-ден 75 ( арасында, оның ішінде жоғарыкремниземділері кеннің жалпы мөлшерінен 15–17 ( құрайды. Балқаш мыс шоғыры 26–әү пайыз SiO₂ және 5 – 6 пайыз темерді құрайды. Мұндай шоғыр негізінде шихтаны электрмен шихталау кезінде әкпен флюстерді қажет ететін кремний көп артық қалады. SiO₂ артық қалдығын темір оксидін байлау үшін пайдаланған жөн болар еді (2). Электрлі пеште, яғни балқыту үрдісі мен конвертірлерді қосу (2(.

SiO₂ артық қалдығын конвертерде пайдаланудың да әсері аз емес, оның үстіне мұны екі жолмен іске асыруға болады – сұйық үйінді қожды беру және жылу мөлшерінің жеткілікті болған кезінде мыс шоғырының бөлігін беру.

Осыған байланысты сұйық жоғары кремниземді үйінді қождық флюстеуші қабілеттілігі жоғары теориялық және практикалық қызығушылық тудырады. Мысты штейндерді конвертірлеу үрдісіне сұйық үйінді қождың Балқашмыс қорыту зауыты жағдайында әсерін анықтау осы жұмыстың негізгі мақсаты болып табылады.

3.2.4 Штейнді –  қожды ерітінділеудің кейбір физико – химиялық әсері

Штейндерді конвертірлеу үрдісі қожға және мысқа бай сульфидті мөлшерге кремний диоксидін еріту кезінде пайда болатын оксидті – сульфидті фазаны бөлумен жүреді. Бұл фазаларды бөлу дәрежесі бірінші кезекте олардың қүрамына байланысты. Сондықтан түрлі құрамдағы конвертірлі қождарға үрлену мөлшері бойынша штейндердің физика – химиялық әсерін зерттеу құнды металдардың қожбен кетуін бағалауға көмегін тигізеді.

Қождағы штейннің өлшенген бөліктерінің тұну жылдамдығына әсер ететін маңызды әсерлердің бірі болып 3,96 х 9,15 м конвертірде көмір шаңымен қайта өңдейтін 61 пайызға дейінгі мыс құрамы болып табылады. «Тсумеб» (Намибия) зауытында 57( дейін мысты құрайтын полиметалды штейндерді темір скрап қосып 3,05 х 6,19 м жатық конвертірлерде конвертірлейді. Осыған қарамастан бірінші кезеңнің 6 пайыз мыс және 18 пайыз қорғасын құрайтын суық қож алады, ал екінші кезеңде тотыққан мыстың құрамы 25 пайызға дейін жетеді.

«Нкана» (Замбия) зауытында 3,6 х 9,15 м конвертірлерінде 50 – 62 пайыз мыс құрайтын штейнді оттегіне бай ауа үрлемесінде қайта өңдейді.

«Лубумия» (Заир) зауытында 3,96 х 9,15 м конвертірлерінде 65 пайыз мыс, ғ пайыз мырыш, 2,5 пайз қорғасын құрайтын полиметалды штейнді үрлейді.

Тоқтап тұрған кезде конвертер температурасының төмендеуіне жол бермеу үшін ол тозаңкөмірлі қыздырғыш көмегімен қыздырылады. Қосымша қыздыруға   қарамастан   алынған   конвертірлі   қождар   12 – 17  пайыз  мыс,

20 пайыз мырыш оксидін, 7 пайыз қорғасын құрайды.

Жапондық фирма «Мitsubishi Metal Corp.» жасаған мыс алу үздіксіз үрдістерінде 65 пайыз көлемінде мыс құрайтын штейндерді конвертірлейді. Үрлеуді 30 – 35 пайызға дейін оттегімен байытылған пештің орта бөлігінде орналасқан ирек қалып арқылы ауамен өткізеді, осы қалыптар арқылы флюс–

әк береді.

Алынған CaО – CuО – FeO жүйелі 15–10 пайыз Cu құрайтын жүйелі конвертірлі қождар түйіршіктеліп, кептіріп, балқытуға қайтарады.

Польшалық патенттерде 63 пайыздан аса мыс құрайтын штейндерді өнеркәсіпті конвертірлеу әдісі ұсынылды. Олардың біреуіне сәйкес бірінші кезеңде «қалыптастыру – экзотертикалық реагент» қосындысы ферросилицилі кремниге бай немесе кедей турде енгізіледі.

Оңтүстік Америка және Африка зауыттарында бай мыс шоғырлары қайта өңделіп, барлығы да бай штейндерге қызмет етеді. Конвертірлердің қалыпты жұмыс істеуінің негізгі шарты шегендеуді ыстық күйінде отын беру арқылы аз тоқтап тұру кезінде де бірқалыпта ұстап тұру болып табылады және штейінді құю кезінде, қожды ағызу, мысты шығару кезінде ұзақ тұру мүмкіншілігін болдырмайтын кран шаруашылығының нақты жұмысы ж. т.б.

Қазақстанда Балқаш бай мыс шоғырын қата өңдеу течнологиясы шығарылып ,іске асуда. Ол Балқаш мысы және сырттан жеткізілген жоғары темір құрамды шоғырлар қосындысынан тұратын түйіршіктелген мыс құрайтын шихта, Ванюков пешінде балқытуға негізделген. Ол 50-55% Cu, 12-17% Fe, 5-7%Pb, 2-3% Zn. Штейндер «Прис- Смит» турлі аппаратурада мысты және алтын құрамды кен ретінде кварцты кен пайдаланып конвертрленеді. Алынған конвертрлі қаждар 3-6% Cu, 6-10% Pb, 4-6% Zn құрайды. Бай мыс шоғырларын темірге бай материалдармен қосқанда ол қиындықтар туғызды. Оның басты себептерінің бірі , темірге бай шоғырларды енгізу үйінді қаждардың женә олармен қоса құнды металдардың шығарылуының көбеюіне әкеліп соқты. Сол себептен Балқаш мысты шікізатын қайта өңдеудің уіндісіз технологиясын жасағанда, шихта құрамынан темірге бай шоғырларды шығаруды мыс бойынша тығыздық алуды көздейтін жаңа технологиялық схема ұсынды. Штейн және қож тығыздықтарында айырмашылық неғұрлым жоғары болса, соғұрлым бұл фазаларды бөлу тез жүреді.

Екі сұйық фазаны болу шекарассындағы озара әрекет күші фазааралық тартылыс ауқымдығышекі бағалануы мүмкін, оның үлкеюі қождағы метейн бөліктерінің бірігуі және тұнбалану жағдайын жақсартады.

Фазааралық тартылыстың жоғарылауына жол беруші барлық факторлар (себептер) қожбен бірге металдарды жоғалтуды азайтуға әкеліп соғады.

Фазааралық тартылыс ауқымдылығын анықтау үшін әр байланысушы фазалық үстіртін тартылысын табу қажет, ол балқытудағы озара әрекет етуші болшектердің үшін анықтайтың.

59, 2%Cu, 0,87% Fe, 3,8% Pb, 1,97% Zn, 22,4% S құрайтын полиметалды штейн үшін анықталғаны, қызу 1473 тен 1773К көтерілген кезде тығындық 5,63 х 10нан 5,47 х 10кг/м дейін төмендетілетіндегінде.

Балқаш үйінді қожының тығыздығы пайыз бойынша: 48,6 SiO2, 16,9 FeS, 15,95 CaO, 8,85 Al2O3 құрайтын және аздау түсті металдар мөлшері бар, тығыздығы температура 1473К тен 1773К дейін көтерілген кезде 3,38*10 нан 3,08*10кг/м дейін өзгереді. CaO-ның құрамының көбеюі қождың тығыздығын төмендетеді. Мысты-никельді өндірістің нағыз конвертрлі қожының үстіртін тартылысы үрлену бойынша 350 ден 200мН/м.

Бұл қождың фазааралық тартылысы үрлену кезінде мысты – никельді штейнмен бөлу шекарасында,мысалға 30 дан 130 мН/м дейін үлкейеді, яғни штейіннің мыс бойынша байытылуы штейн – конвертрлі қож жүйесінде фазааралық тартылысты үлкейтеді.

А.В.Ванюков әртестермен анықтағандай, Fe – CaO – SiO жүйесінде үстіртін тартылыс иондық тотығуының азайған және ондағы кальций оксиді құрамының көбейген кезінде үлкейеді бұл кезде өзгеріс диапозоны 1623K кезінде 380-460 мН/м құрайды.

Сульфид мыс – фаялит жүйесінде фазааралық тартылыс ауқымдылығы фаялитке FeS, CaO немесе FeO қосумен азаяды.

Конвертрлі қожға магнетит енгізу, фазааралық тартылыс ауқымдылығын аз-маз азайтады. Магнетиттің аз мөлшерде қосылуының зиянды әсері құрамында темірі аз қождарда белгілі болады , мұндағы FeO үстіртін белсенділігі жоғары , ал штейнмен фазааралас тартылыстың шығыс ауқымдылығы құрамында темірі көп конвертрлі қож жүесіндегіден көбірек.

3.3 Мысты штейндерді конвертрлеуші іс жүзіндегі цех жұмысының сараптамасы

3.3.1 Конвертрлі флюстердің құрамы

БМҚЗ – да конвертрлі флюс ретінде жергілікті мысты кен және сырттан жеткізілген алтын құрамды кварцты кендерді пайдаланады , оларға әк қосады. Құрамында алтыны бар кварцты кен құрамы 3.1 кестеде келтірілген. Флюс негізі – Балқаштың мыс кені , бірақ оның жалпы баланстағы мөлшері соңғы кезде азайды. Кендердің оның ішінде құрамында алтыны бар кендердің бағалары біркелкі емес , ең көп жоғарыкремнилі Арқалық кені 75% SiO2 , ал Арқалық жәре Ақбақай кендері 58 – 60% SiO2 , 9,5 – 11,0% Al2O3 құрайды.

3.1 кесте – Құрамында алтыны бар кварцты кен

| Атауы | Пайздық құрамы | Кол-во % |
| --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Zn | Fe | SiO2 | CaO | Al2O3 | S |  |
| <Бокко > | 0,3 | 0,03 | 0,02 | 7,8 | 65,2 | 2 | 5,8 | 0,51 | 20,8 |
| Арқарлы | 0,18 | 1,2 | 0,31 | 6,3 | 73,6 | 0,6 | 4,2 | 0,71 | 16,5 |
| Октябрь | 0,03 | 0,52 | 0,03 | 7,8 | 65,2 | 1,2 | 6,6 | 2,21 | 11,9 |
| Ақтыбай | 0,03 | 0,02 | 0,032 | 4,7 | 60,2 | 3,4 | 9,5 | 0,71 | 4,8 |
| Бақыршық | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 5,3 | 63,3 | 2 | 10,61 | 0,9 | 3 |
| Әк тас | --- | --- | --- | 0,9 | 4,4 | 52,4 | 0,8 | --- | 9,5 |

Кендегі СаО құрамы 2 – 5 % аспайды , сондықтан оларға әк тас қосады. Мысты кенге құрамында алтыны бар кен қосу жалпы флюсте кремний диоксиді шоғырын азайтып , темірді көбейтеді. Бұл темірге кедей орташа өлшенген флюс құрамы бойынша көрінеді. (3.4 кесте) мұндай шоғыр негізінде шихтаны Ванюков пешінде балқыту кезінде (66 – 68 %) үйінді қождар пайда болады , құрамы 48 – 52% SiO2, 12 – 16% CaO және 12 – 15% Fe (3.5 кесте ).

3.2 кесте - Балқаш мыс кені

| Құрамы | Саны % |
| --- | --- |
| Cu | Pb | Zn | Fe | SiO2 | CaO | Al2O3 | S |  |
| 1,67 | 0,11 | 0,05 | 2,3 | 65 | 5,2 | 8,84 | 0,71 | 76 |
| 1,53 | 0,17 | 0,07 | 2,4 | 63,6 | 4,7 | 8,7 | 0,63 | 44,6 |
| 1,42 | 0,18 | 0,13 | 2,85 | 66,2 | 4,2 | 9,44 | 0,71 | 44,6 |
| 1,76 | 0,37 | 0,11 | 3,6 | 60,7 | 4,4 | 7,8 | 0,75 | 33,5 |

3.3 кесте.Орташа өлшенген флюс құрамы

| Сына-ма | Құрамы % |
| --- | --- |
|  | Cu | Pb | Zn | Fe | SiO2 | CaO | Al2O3 | S |
| 1 | 1,3 | 0,27 | 0,05 | 3,47 | 62,3 | 6,45 | 8,2 | 0,87 |
| 2 | 0,73 | 0,22 | 0,07 | 3,65 | 58,53 | 8,49 | 7,41 | 0,9 |
| 3 | 0,69 | 0,27 | 0,17 | 4,04 | 62,4 | 6,87 | 8,13 | 0,8 |
| 4 | 0,69 | 0,39 | 0,1 | 5,3 | 59 | 7,3 | 6,2 | 0,8 |

3.4 кесте. Балқаш мыс шоғырының құрамы

| Сынама | Құрамы % |
| --- | --- |
|  | Cu | Pb | Zn | Fe | SiO2 | CaO | Al2O3 | S |
| 1 | 37,15 | 1,6 | 0,85 | 5,2 | 27 | 1,9 | 7,1 | 13,5 |
| 2 | 37,75 | 1,8 | 1,1 | 5,5 | 27,4 | 1,7 | 7 | 14,1 |
| 3 | 37,32 | 2,28 | 1,7 | 4,9 | 25,7 | 1,2 | 5,9 | 14,5 |
| 4 | 36,66 | 2,45 | 2,4 | 5,8 | 26,3 | 1,9 | 6,2 | 14,8 |

| Сынама | Құрамы % |
| --- | --- |
|  | Cu | Pb | Zn | Fe | SiO2 | CaO | Al2O3 | S |
| 1 | 0,54 | 0,46 | 1,93 | 13,42 | 47,65 | 14,68 | 6,65 | 0,25 |
| 2 | 0,48 | 0,52 | 1,79 | 13,75 | 50,26 | 13,06 | 7,6 | 0,23 |
| 3 | 0,46 | 0,82 | 2,37 | 13,41 | 48,1 | 13,84 | 6,94 | 0,27 |
| 4 | 0,55 | 0,94 | 2,5 | 13,8 | 46,94 | 14,4 | 5,8 | 0,34 |

3.5 кесте. БМҚЗ үйінді қожының құрамы

Үйінді қождағы кремнйй диоксидінің және кальций оксидінің жоғарғы құрамын флюстеуші агент ретінде пайдалануға мумкіндік береді.

Үйінді қождың орташа құрамы, %: 0,5 Cu , 0,77 Pb, 2,22 Zn, 13,65Fe , 48,83 SiO2 , 13,80 CaO , 6,78 Al2O3 , 0,28 S. Үлкен ағаттықсыз барлық мыс пен қорғасынды сульфидке , ал темір мен мырышты оксидке айландырады.Қождағы темір , мырыш және алюминий оксидінің , жалпы құрамы  22,65% , ал кремрий диоксиді ьен кальций оксиді 62,63%.

Жоғарыда келтірілген ескертулерді есепке алғанда конвертрлі қож құрамы %: 4,25 Cu , 4,77 Pb , 5,05 Zn , 30 – 35 Fe , 26,8 Sio2, 5,12 CaO , 3,83 Al2O3 , 0,86 S. Барлық күкірт мыспен байланысты деп қабылдауға болады . мұндай жағдайда тотыққан қорғасын , мырыш және темір аллюминий оксидімен қосқандағы құрамы 44 %, ал кремний диоксиді мен кальций оксиді 31,92% - ды құрайды . Бұл жерден шығатыны , үйінді қождағы өз құрамына темір , мырыш , аллюминий оксидінің келетіні : 22,65*31,92:44,00 =16,43% кремний диоксиді және кальций оксиді. Бос SiO2 +CaO сомасы 62,63 - 16,62% құрайды

Жай үйінді қождағы және кварц флюстағы бос SiO2 +CaO құрамын салыстырғанда , соңғысында 14,6%-ға жоғары екендігін көреміз (60,8 – 46,2%). Яғни айырмашылық өте көп емес және жай үйінді қождарды флюс ретінде пайдалануға болады , бірақ олардың шығыны , әрине конвертрлеудің бірдей жағдайында қатты кварцты флюс шығынына қарағанда көбірек болады. Бұл кезде қождың жалпы шығыны және үйінді қатты кварцты флюстің металлургиялық шегін есепке алмағанда кішірейеді.

Балқаш штейндерді мен үйінді қождардың физико – химиялық әсерін зерттеу көрсеткендей , БМҚЗ болашағы үшін 20 – 25%-ға дейін жоғарлаған кальций оксиді және 7 – 9% дейін төмендеген темір құрамы бар үйінді қождар , олардағы кремний диоксидінің құрамы көп болған кезде табылады . Мұндай қождарда түсті металдардың азайып жоқ болып кетуі азайяды.

Жоғарыды келтірілген құрамы бар қожды 12 – 15% пайыз балқаш темірі көп шихта құрамының есебінен алуға болады. Олардың орнына әк тас бөлігі енгізіледі

Үйінді қождың реттелген құрамының флюстеуші мүмкіндігін бағалайық. Аз ерітілуі есебінен бұл қождағы түсті металдар және күкірттің құрамы орташа қожбен салыстырғанда үштен бір бөлікке азаяды, ондағы реттелген қождық құрамына 0,33 пайыз мыс, 0,51 қорғасын, 1,48 мырыш, 8,0 темір, 50,0 крений диоксиді, 22,0 кальций оксиді, 6,8 алюминий оксиді және 0,19 күкірт кіреді. Бұрынғыдай қождағы мыс пен қорғасын сульфидке; ал темір мен мырыш оксидке байланады деп есептейміз.

Онда темір, мырыш және алюминий оксидінің бұл қождағы жалпы құрамы 16,28 пайызды, кремний диоксиді мен кальций оксиді 72 пайыз.

Конвертірлі қож үшін сол ескертулерді еске ала отырып үйінді қождың қалыпты құрамы және жаңа құрамын пайдалану кезінде алынған конвертірлі қож, ( : 4,25 Cu, 1,74 Pb, 5,05Zn, 30,35Fe, 26,8SiO₂, 8,1CaO, 3,38H₂O₃ және 0,86S құрайды. Барлық мыс сульфидке байланысты деп қабылдаймыз, онда қорғасын, мырыш, темір және алюминий оксидінің сомалық құрамы 40,7 пайыз, ал кремний оксиді мен кальций оксиді 34,9 пайызды құрайды. Үйінді және конвертірлі қождар құрамынан шығатыны үйінді қож құрамындағы

SiO₂ + CaO (бос) 58,0 пайызға тең.

Кварцты флюс пен жаңа құрамды үйінді қожды салыстырғанда конвертірлеу үйіндісі бірдей шарт кезінде бірдей болады, бұл кезде конвертірлі шарт шығымы дәл осындай бірдей болуы қажет.

Кремний диоксидінің жоғарғы құрамы темір оксиді (2), қорғасын және мырыш белсенділігінің төмендауіне әсер етеді. Бұл кезде шикізаттан қорғасын мен мырышты алу деңгейін жоғарылату үшін оларды вагондарға ауыстыру қажет. Мұндай көзқараспен қарағанда флюс ретінде жоғарыкальцилі үйінді қожды пайдалану ақталған, себебі кальций оксиді қожда оксид, қорғасын және мырыш белсенділігін арттырады. Оның жоғарғы шоғырлығы темірдің тотығып кетуіне әкеліп соғады, сондықтан темір оксидінің үйінді қожбен өзара араласу деңгейі өте маңызды (2).

FеО белсенділігін жоғары қождарда оның магнетитке дейін тотығуы мүмкіндігі жоғарылайды. Тығыз балқытылған магнетит кристалдарының пайда болуы қождардың байлануын күшейтті және ерітіндіден газдардың шығуына кедергі болады. Бұл, өз кезегінде қалыптың конвертерден лақтырылуына әкеліп соғуы мүмкін. СаО жоғарыда құрамы қожда жеңіл балқытылған кальций фериті пайда болған ҒеО ерітінділігіне мүмкіншілік береді, бірақ темір құрамы едәуір болған кезде мұндай қождарда магнетит кристалдарының пайда болу мүмкіндігі сақталады.

Темірі көп қождарды төмен флюстеуші әсерінен және штейндерді конвертірлеу кезінде кері әсерінен конвертірлеуші флюс ретінде пайдалануға болмайды.

Балқаштық үйінді қождар қышқылға жатады, себебі едәуір көлемде кремний диоксидін және аз көлемде темір құрайды, сол себептен олардағы ҒеО белсенділігі шамалы.

3.4 Негізгі технологиялық үрдістің суреттемесі

Тығыздау үрдісі дегеніміз, балқытылған штейн арқылы қысыммен ауаның үрленуі. Бұл кезде металдар сульфидтері жалпы реакция бойынша тотығады:			МеS + 11/2 O2 = MeO + SO2 + Q

Металдар сульфидтерінен алғашқы болып темір сульфиді және мырыш сульфиді, сонан соң қорғасын сульфиді тотығады. Сульфидтердің тотығу барлық әсерлері экзометрикалы:

ҒеS + 11/2 O2 = FeO + SO2 + 117710 кал

ZnS + 11/2 O2 = ZnO + SO2 + 110060 кал

PbS + 11/2 O2 = PbO + SO2 + 101400 кал

Пайда болушы темір кремний қышқылымен қождалады, соңғысы конвертерге мына реакция бойынша кварц түрінде қосылады:

2ҒеО + SiO2 = 2FeO + SiO2.

Үрлену кезінде мыс қышқылданса, мыс ҒеО қатысынан төменгі реакция бойынша қайта сульфидтенеді:

Сu + FeS = Cu2S + FeO.

Қорғасын мен мырыш қышқылдары конвертірленген кезде жартылай ұшып кетеді, бір бөлігі кремний қышқылымен байланысады да конвертірлі қожда қалады.

Кремний қышқылы жеткіліксіз болған кезде темір тотыққанша қышқылданады, ол өз кезегінде МеО + Ғе2О3 металдары ферриттерінен құралатын қож негіздерін жасайды. Темір, мырыш және қорғасын сульфидтерін қышқылдау кезіндегі үрдіс конвертірлеудің алғашқы кезеңі болып табылады.

Конвертірлеудің алғашқы кезеңіндегі өнімі болып Сu2S ақ штейні немесе фонштейн болып табылады.

Темір, мырыш және қорғасын сульфидтерін қышқылдаған соң мыс сульфидін оттегімен реакциясы басталады.

Сu2S + 11/2 O2 = Cu2O + SO2 + 92760 кал.

Алынған мыс тотығы теңдік бойынша қалған жартылай мыспен араласады: Сu2S + 2Cu2O = 6Cu + SO2.

Соңғы реакцияның 1051,5 оС-тағы SО2 қаттылығы 6,46 атмосфераны құрайды. Конвертерден үздіксіз SО2 алып тастап отырған кезде Сu2S және Сu2О арасындағы өзара әсер жағымды.

3.5 Технологиялық есеп

3.5.1 Мысты штейнді конвертірлеу үшін үрдіс есебі

40 пайыз мыс құрайтын мыс штейнін қайта өңдеу үшін есептейміз. Өнімділігі ыстық штейін бойынша тәулігіне 625 т.

Шығыс өнімдері мен материалдары ретінде Балқашмыс қорыту зауыты практикасын алайық. Кварцты флюс ретінде 2 пайызды Cu; 3,5%S; 72% SiО2; 2% СаО; 10% Аl2О3; 10,2 басқа да құрамды қышқыл кремнийлігі кен пайдаланылады.

Конвертірде қалыпты жылу тәртіптегі үрдісті ұстап тұру үшін мыс қорыту  зауытының айналымы болып табылатын, әрі 12,0% Сu; 44,0 Fe; 7,5 S; 17 SiО2; 5% Аl 2о3; 12,5 тағы да басқа құрамы бар суық материалдар қайта өңделеді.

Негізгі есепке қосымша оттегіне 25% бай үрленімдегі конвертер жұмысының көрсеткіштерін анықтаймыз.

3.5.2 Штейннің рационалдық құрамы

Мысты штейннің рационалдық құрамы есебін 40% Сu; 21% S; 4,91% О2; 32% Fе құрамды штейннің 100 кг-на жүргіземіз, практика мәліметтері бойынша барлық мысты Сu2S байлаулы деп қабылдап? 100 кг штейндегі Сu2S жалпы санын есептейміз:159/127 х 40 = 50,08 кг

Сu2S тегі күкірт 50,08 – 40 = 10,08 кг, FeS 21 – 10,08 = 10,92 кг-ға күкірт қалады.

Онымен байланысты темір: 55,9/32 х 10,92 = 19,11 кг

Магнетиттегі темір 32 – 19,1 = 12,89 кг.

Барлығы магнетит 12,89 + 4,91 = 17,8 кг.

3.6 кесте. Мысты штейннің рационалдық құрамы, кг

| Қосындылар | Барлығы | Cu | Fe | S | O2 | Басқалар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu2S | 50,08 | 40 | - | 10,08 | - | - |
| FeS | 30,03 | - | 19,11 | 10,92 | - | - |
| Fe3O4 | 17,8 | - | 12,89 | - | 4,91 | - |
| Басқалар | 2,09 | - | - | - | - | 2,09 |
| Барлығы: |  | 40 | 32 | 21 | 4,91 | 2,09 |

3.5.3 Кварцты флюстың рационалдық құрамы

Кремнийлі кенді барлық күкірт мыс және темірмен СuFeS2.

Халькопиритке байланысты мыс құрамын есептейміз:

63,5/64,2 х 0,3 = 0,29 кг

Халькопириттегі темір:

55,9/64,2 х 0,29 = 0,85

Халькопириттен қалған мыс 2,0 – 0,29 = 1,7 кг Сu2О курпитімен байланысты.

Кульпиттегі оттегі:

16/127 х 1,7 = 0,21 кг

Курпит жалпы саны 1,7 + 0,21 – 1,91 кг.

Курпит жалпы саны 1,7 + 0,1 – 1,91 кг.

Халькопириттен қалған саны 3,5 – 0,26 = 3,24 кг.

Темір Fe2O3 3Н2О лимонитімен байланысы.

Оттегі саны Ғе2О3:   48/111,8 х 3,24 = 1,39 темірге байланысты.

Лимониттегі кристалдық ылғал:

54/11,8 х 3,24 = 1,56

Плиноземді Аl2О3 2SiО2 2Н2О каолинитіне байланысты деп қабылдасақ, каолинитте кремнезем 120/102,2 х 10 = 11,75 кг болады.

Каолиниттен қалған кремнизем мына құрамдағы кварц қалыбында болады:                                     72 – 11,75 = 60,25 кг.

СаО-ны СаСО3 әк тасқа байланысты деп қабылдасақ, көмірқышқылы СаО байланысты болады:

44/56,1 х 2 = 1,57 кг

Әк тас жалпы саны 2 + 1,57 = 3,57 кг.

Есеп қорытындысында шығатын қышқыл кремнийлі кек құрамы 5.2.2 кестесінде келтірілген.

3.7 кесте. Кварцты флюстық рационалдық құрамы

| Қосындылар | Барлығы | Cu | Fe | S | SiO2 | CaO | Al2O3 | O2 | H2O | Басқалар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu2O | 1,91 | 1,7 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - |
| Fe2O3 3H2O | 6,19 | - | 3,24 | - | - | - | - | 1,39 | 1,56 | - |
| Al2O3 2SiO2 2H2O | 25,29 | - | - | - | 11,75 | - | 10 | - | 3,54 | - |
| CaCO3 | 3,57 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1,57 |
| CuFeS2 | 0,86 | 0,33 | 0,26 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| SiO2 | 60,25 | - | - | - | 60,25 | - | - | - | - | - |
| Басқалар | 1,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,93 |
| Барлығы: | 100 | 2 | 3,5 | 0,3 | 72 | 2 | 10 | 1,6 | 5,1 | 3,5 |

3.5.4 Конвертірлі қож құрамын аынқтау

Практика мәліметтері негізінде конвертірлі қождағы мыс құрамы 2,5 пайыз деп қабылдасақ, сомасы SiO2 + Р3О4 + ҒеО = 85%.

ҒеО = 85-%		SiО2 - % Fе3О4.

SiО2 құрамын қожда 24% қабылдаймыз, ал магнетит 17%.

Қождағы ҒеО құрамы: 85 – 24 – 17 = 44%.

Фаялит жалпы саны: 18,3 + 44 = 62,3 кг.

Бос кварц қалдықтары: 24 – 18,3 = 5,7 кг.

Сu2S саны мыс бойынша:     159,1/127 х 2,5 = 3,13 кг.

Сu2S құру үшін күкірт: 3,13 – 2,5 = 0,63 кг.

Қождағы FeS құрамын 4,43% деп қабылдаймыз.

3.8 кесте. Конвертірлі қождың рационалдық құрамы

| Қосындылар | Барлығы | Cu | Fe | S | O2 | SiO2 | Басқалар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu2S | 3,13 | 2,5 | - | 0,63 | - | - | - |
| FeS | 4,43 | - | 2,82 | 1,61 | - | - | - |
| Fe3O4 | 17 | - | 12,3 | - | 4,7 | - | - |
| 2FeO SiO2 | 62,3 | - | 34,2 | - | 9,8 | 18,3 | - |
| SiO2 | 5,7 | - | - | - | - | 5,7 | - |
| Басқалар | 7,44 | - | - | - | - | - | 7,44 |
| Барлығы: | 100 | 2,5 | 49,32 | 2,24 | 14,5 | 24 | 7,44 |

3.5.5 Суық материалдардың құрамы және жалпы

Конвертірге үрдіс температурасын реттеу үшін тиелген суық материалдардың құрамы әр түрлі болады. Мысты штейндерді конвертірлеу кезінде суық айналымдар ретінде негізі қызмет ететіндер: ыстық штейн құрамы сияқты суық штейн, мысты отпен шақпақтау пешінен бай қождар, конвертірлеу үрдісінің айналым материалдары – қождан алынған салмақ шашырандылары, мұржа мен шаңдатқыштан алынған тұрып қалған қалдықтар, газөткіштен ауланған шаң және т.б.

Суық материалдардағы 50% мыс металды түрде, ал қалған 50 пайызы Сu2S түрінде деп қабылдаймыз.

100 кг суық материалға есептегенде, ондағы металды мыс 6 кг және Cu2S түріндегі мыс – 6 кг екендігі байқалады.

Жалпы саны Сu2О  159,1/127 х 6 = 7,5 кг, онда күкірт 7,5 – 6 = 1,5 кг.

Қалған күкірт 7,5 – 1,5 = 6 кг.

Қалған күкірт ҒеS-те темірмен байланысты екендігін қабылдап анықтайтынымыз:

ҒеS :  88/3271 х 6 = 16,5 кг, онда темір 16,5 – 6,0 = 10,5 кг.

Бос кремнеземнің жалпы кремнезем құрамына қатынасы 1 : 4. Онда суық материалдардағы бос кремнезем:

1/4 х 17,0 = 4,2 кг.

2ҒеО SiО2 : 17 – 4,2 = 12,8 кг кремнезем байланысты.

ҒеО жалпы саны фаялитке байланысты:

143,8/60 х 12,8 = 30,9 кг.

ҒеО-дағы темір:

55,9/71,9 х 30,9 = 24 кг.

Магнетитте қалған темір 44 – 10,5 - 24 = 9,5 кг.

Магнетит саны:

231,7/167,7 х 9,5 = 13,1 кг.

3.9 кесте. Суық материалдардың рационалдық құрамы, кг

| Қосындылар | Барлығы | Cu | Fe | S | SiO2 | CaO | Al2O3 | O2 | Басқалар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cu | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cu2S | 7,5 | 6 | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| FeS | 16,5 | - | 10,5 | 6 | - | - | - | - | - |
| Fe3O4 | 13,1 | - | 9,5 | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 2FeO SiO2 | 43,7 | - | 24 | - | 12,8 | - | - | 6,9 | - |
| SiO2 | 4,2 | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - |
| СaO | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Al2O3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Басқалар | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 |
| Барлығы: | 100 | 12 | 44 | 7,5 | 17 | 2 | 5 | 10,5 | 2 |

3.5.6 Алғашқы кезеңдегі үрдістің технологиялық есебі

3.5.6.1 Конвертірлі қож және кремнилі кеннің саны

Барлық есептер 100кг ыстық штейнге жүргізіледі.

( кг – 100 кг ыстық штейнде пайда болатын конвертірлі қож саны деп белгілейін.

( кг – кремнилі кеннің қажетті саны.

Темір конвертірге түседі, кг:

100 кг ыстық штейннен				32.

16 кг суық материалдардан			16 х 0,44 = 7,04.

Кремнилі кеннің ( кг-нан			0,035 (.

Жалпы түсетін темір				(39,04 + 0,035 ().

( кг қождағы темір саны 0,4932 х кг. Темірді қожға толық бөлгенде теңдік бірдей болуы қажет: 39,04 + 0,035 ( = 0,4932 (.

Кремний қышқылы конвертерге түседі, кг:

( кг кремний кеннен				0,72 (

16 кг суық материалдардан			16 х 0,17 = 2,72.

Жалпы (2,27 = 0,72 () түседі.

SiО2 жалпы саны конвертірлі қож кг-да 0,24 х кг.

Барлық кремний қышқылының конвертірлі қожға толық өткенде шығуы тиіс.

Тура теңдік: 2,72 + 0,72 ( = 0,24 (.

Теңдікті шешкенде, анықтайтынымыз ( = 80,82 кг;   ( = 23,16 кг

3.5.6.2 Үрдісте қатысатын FeS  жалпы саны.

Штейнмен және суық материалдармен конвертерге 30,03 + 16 х 0,165 = 32,67 кг FeS түседі. Кремнилі кенмен 23,16 х 0,0086 = 0,2 кг халькопирит түседі.

Конвертерде халькопирит төменгі реакция бойынша бөлінеді:

2CuFeS₂ = Cu₂S + Cu₂S + 2FeS + S

Нәтижесінде реакциядан пайда болатыны:

0,2/367 х 159,1 = 0,087 Cu₂S

0,2/367 х 175,8 = 0,095 FeS

0,2/367 х 32 = 0,017 S

Бөлінуді есептегенде үрдіске  32,67 + 0,095 = 32,76 кг FeS енгізіледі.

FeS бөлігі қожға штейн бөлшектері ретінде төменгі мөлшерде жіберіледі:

80,82 х 0,0443 = 3,58 кг.

23,16 кг кремнилі кенге түсетіні  23,16 х 0,01910 = 0,44 кг Cu₂О

23,16 x 0,0463 = 1,07 кг  Fe₂O₃

Бұл қышқылдар FeS пен мына реакция бойынша араласады деп қабылдаймыз.

FeS + Cu₂O = FeO + Cu₂S

FeS + 3Fe₂O₃ = 7FeO + SO₂

- реакцияда FeS мына мөлшерде қатысады: 0,44/143,2 х 87,91 = 0,27 кг.

- реакция нәтижесінде пайда болатыны: 0,44/143,2 х 71,9 = 0,22 кг (оның ішінде 0,17 Fe)

0,44/143,2 х 159,11 = 0,49 кг   - Cu₂S

Реакцияда (2) FeS мына мөлшерде қатысады:

1,07/479,1 х 503,3 = 1,12 кг.   -  FeO  ( оның ішінде 0,17 Fe)

1,07/479,1 х 64 = 0,14 кг.      -  SO₂

Шлактармен және қышқылдау реакциясынан жоғалтқан кезде жоғарғы 2 тотықтырғыш оттегі есебінен штейіннен FeS мына мөлшерде шығарылады:

3,58 + 0,27 + 0,2 = 4,05 кг FeS

Қалған күкіртті темірді үрлегіш оттегімен мына мөлшерде қышқылдау қажет:

32,67 + 0,095 – 4,05 = 28,7 кг

(18,26 Fe және 10,44 S)

3.5.6.3 Темір мен күкіртті тотықтыру

Конвертірлі қожда магнетит түріндегі темір болады 80,82 х 0,123 = 9,94 кг. Ыстық темір штейнімен магнетит түрінде 12,89 кг енгізіледі.

Магнетит түрінде суық темір материалдарымен 16 х 0,095 = 1,52 кг түседі.

Бұрынғы үрдіске магнетит түріндегі темір 12,89 + 1,52 = 14,41 кг түседі. Үрлегіш оттегімен темір 14,41 – 9,94 = 4,47 кг магнетитке дейін тотығады.

Конвертірлі қож құрамында  FeO  16 – 0,24 = 3,84 кг түріндегі темір болады.

Оның үстіне темір FeO дейін (1) және (2) 0,17 + 0,87 = 1,04 кг реакциясы бойынша тотығады.

Темірді  3Fe + 2O₂ =2Fe₂O4  (3) реакциясы бойынша тотықтыру үшін оттегі мөлшері

32/111,8  х 22,76 = 6,51 кг құрайды.

Конвертірлеудің алғашқы кезеңінде 10,44 кг S күкіртті темір тотығады. Оның үстіне халькопиритті бөлу нәтижесінде пайда болатын кәдімгі күкірт 0,017 кг болады. Яғни, барлығы 10,457 кг күкірт тотығады.

Зерттеу мәліметтері негізінде конвертірлі газдар құрамы бойынша SO₃ дейін тотығатын күкірт мөлшерінің қатысы 6 : 1 құрайды деп қабылдаймыз.

SO₂ дейін тотығушы күкірт 10,457/7 х 6 = 8,96 кг.

SO₃ дейін тотығушы күкірт 10,457/7 х 1 = 1,5 кг.

Барлығы темірді және күкіртті тотықтыруға оттегінің теориялық шығыны 3,25 + 8,96 = 11,21 құрайды

Барлығы темірмен күкірттің құрамына қажетті оттегі:

8,21 + 11,21 = 18,42 кг

Бұл практика мәліметтері негізінде конвертер ваннасымен оттегін пайдалануды қабылдап, қажетті оттегі мөлшерін табамыз:

18,42/0,95 = 20,44

Оттегі артықтығы  20,44 – 18,42 = 2,02 кг

Ауада оттегінің құрамы әі пайыз болған кезде « кезеңде:

20,4/0,23 = 88,88 немесе 88,88/1,29 = 68,9 ауа беру қажет.

Ауамен 88,88 – 20,44 = 68,44 кг  азот беріледі.

« кезеңде конвертірге 23,16 кг кремнилі кен тиелу, ондағы ылғалдық

23,16 х 0,0551 = 1.18 кг мөлшері газға бөлінеді

Газға кеннен кеткен көмірқышқылының аз мөлшеріне жүгінеміз.

3.10 кесте – Алғашқы кезеңдегі газдың құрамы мен саны

| Газ | Салмағы | Көлемі нм | Көлемі % |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 17,92 | 6,272 | 9,61 |
| SO3 | 4,85 | 1,358 | 2 |
| O2 | 2,02 | 1,414 | 2,24 |
| N2 | 68,44 | 54,75 | 83,89 |
| H2O | 1,18 | 1,468 | 2,26 |
| Барлығы: | 94,41 | 65,26 | 100 |

3.5.6.4 Ақ маттың саны

Ақ матты Cu₂S, металды мыс және көптеген металдар қосындысын құрайды.

Конвертерге Cu₂S-тің түсуі, кг:

100 кг ыстық штейннен 50,08 кг

16 кг суық материалдардан 16 х 0,075 =1,2 кг

Барлығы:	51,28 кг

CuFeS₂-ні бөлу нәтижесінде конвертерде 0,087 кг Cu₂S-пайда болады

Cu₂O + FeS = Cu₂S + FeO (1) реакциясы бойынша тағы да 0,63 Cu₂S пайда болады.

Конвертерге түсіп пайда болған Cu₂S-тің жалпы саны:

51,28 + 0,087 + 0,63 = 52 кг

Конвертерлі қожбен 80,82 х 0,0313 = 2,53 кг Cu₂S алынып кетеді.

Ақ матта: 52 – 2,53 = 49,47 Cu₂S (39,5 кг Cu ж2не 10 кг S) қалады.

Суық материалдармен конвертерге түсетін металлургиялық мыс толығымен 16 х 0,06 = 0,86 кг мөлшерде ақ матқа кетеді деп қабылдайық.

Cu₂S және металдық мыстың ақ матт жасаушы жалпы саны:

49,47 + 0,86 = 50,43 кг.

Ақ матта мыс пен күкірттің сомасы 95,5 ( және 4,5 ( құрайды деп қабылдаймыз. Ақ маттың мөлшерін табамыз: 50,43/0,955 = 52,8 кг

3.5.6.5 Екінші кезеңнің технологиялық үрдісі есебі.

Ақ матты үрлеген кезде жартылай күкіртті мыс металлургиялық мыспен, SO₂ және SO₃ пен тотығады. Үрдістің екінші кезеңі үрлеуді тоқтатусыз және суық материалдардың қосындысынсыз жүргізіледі.

Үрдіс өнімдері болып қара мыс, газдар және ақ матт құрамындағы қосындылардан щығатын күйіктердің аз-маз мөлшері, бірінші кезеңнен қалған қож қалдықтары және тотыққан мыс болып табылады.

Ақ маттан қара металға мыстың бөлінуі мәліметтеріне қарағанда 99,5℅ деп қабылдаймыз. Қара металға кететін мыс мөлшері: 40,36 х 0,095 = 40,16 кг.б

Қара мыс құрамы 99,8 ℅ Cu болғанда мыс мөлшері:

40,16/0,988 = 40,64 кг

Қара мыстағы күкірт 0,2℅, ол 40,64 х 0,002 = 0,081 кг құрайды

Ақ маттағы барлық күкірт 10 кг, яғни 10 – 0,81 = 9,919 кг күкіртті тотықтыру қажет.

Конвертірлі газ мәліметтері негізінде екінші кезеңде күкірт SO₂ және SO₃ -ке дейін тотығады деп қабылдаймыз (5 : 1 ара қатынасы)

SO₂ дейін 9,919 / 6 х 5 = 8,26 кг күкірт тотығады (16,52 кг SO₂ пайда болып, 8,26 O₂ шығындалады)

SO₃ дейін 9,919 / 6 х 1 =1,66 кг күкірт тотығады (4,125 кг SO₃ және 2,475 кг O₂ пайда болады)

Жалпы оттегінің күкірт қышқылдануына теориялық бөлінуі?

2.475 + 8,26 = 10,73 кг

95 пайыз оттегін пайдалану кезінде қажетті оттегі мөлшері :

10,73 / 0,95 = 11,3 кг

Оттегінің артылғаны: 11,3 – 10,73 = 0,57 кг.

Қажетті ауа: 11,3/0,23 = 49,13 кг.

Ауамен түсетін азот: 49,3 – 11,3 = 37,83 кг.

3.11 кесте. Екінші кезеңдегі газдардың саны мен құрамы

| Газ | Салмағы кг | Көлемі нм | Көлемі ( |
| --- | --- | --- | --- |
| SO₂ | 16,52 | 5,782 | 15,37 |
| SO₃ | 4,125 | 1,155 | 3 |
| O₂ | 0,57 | 0,399 | 1 |
| N₂ | 37,83 | 30,263 | 80,63 |
| Всего | 59 | 37,6 | 100 |

3.5.6.6 Конвертірлеудің бірлескен материалдық балансы

Бірлескен материалдық баланс қүру кезінде барлық сұйық және қатты материалдардан 1 ℅ көлемінде шаңжұтқыш есептеледі. Шихтадан мыстың жалпы түсуі 42,38 кг.

Шаңға 42,38 х 0,01 = 0,42 кг

Қара металл мен қож арасындағы мыстың бөлінуі.

Қара металда мыс 		40,16         95,2 ℅

Қожда				  2,02           4,8 ℅

Барлығы: 	42,18	      100,0 ℅

Қара металдың есебінен шаңға

0,42 х 0,952 = 0,4 кг, қож есебінен 0,42 х 0,048 = 0,02 кг

Қара метал түрінде 40,16 – 0,4 = 39,86 кг Cu және қождағы мыста

2,02 – 0,02 = 2 кг аламыз.

Шаңға басқа да элементтердің кетуін сол сияқты есептейміз

3.12 кесте. Екінші кезеңнің материалдық балансы

| Материалдар және үрдіс өнемдері | Сал-мағы | Cu | S | O₂ | N₂ | басқасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | кг | ℅ | кг | ℅ | кг | ℅ | Кг | ℅ | кг | ℅ |
| Түсті: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ақ мат | 52,8 | 40,36 | 76,4 | 10 | 18,9 |  |  |  |  | 2,44 | 4,7 |
| 2.Ауа | 49,13 |  |  |  |  | 11,3 | 23 | 37,83 | 77 |  |  |
| Барлығы | 101,93 | 4,36 |  | 10 |  | 11,3 |  | 37,83 |  | 2,44 |  |
| Алынды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Қара мыс | 40,64 | 46,16 | 98,8 | 0,81 | 0,3 |  |  |  |  | 0,4 | 0,9 |
| 2.Газдар SO₂ | 16,52 |  |  | 8,26 | 50 | 8,26 | 50 |  |  |  |  |
| SO₃ | 4,125 |  |  | 1,66 |  | 2,475 |  |  |  |  |  |
| O₂ | 0,57 |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |
| N₂ | 37,83 |  |  |  |  |  |  | 37,83 |  |  |  |
| Барлығы газ | 59 |  |  | 10 |  | 11,3 |  | 37,83 |  |  |  |
| Жанып кеткені | 2,245 | 0,2 | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,04 | 90 |
| Барлығы | 101,9 | 40,36 |  | 10 |  | 11,3 |  | 37,83 |  | 2,44 |  |

3.5.7 Конвертер есебі

Конвертердің ауа бойынша қабілеттілігін өткізіп.

Бірлескен материалдық баланс негізінде ауаның « дана штейнге практикалық сыбығалы шығынын табамыз:

Vменш. = 138,01 / 0,1 х 1,29 = 1070 мм³/мин

Конвертердің практикадағы үрлеу арқылы қолдану коэффициентін К=0,75 деп алып, конвертердің өткізгіш қаблетін табамыз:

Vконв = А х Vуу / 1440 х К = 600 х 1070 / 1440 х 0,75 = 600 мм³/мин

Конвертер фурмының сыбағалы жүктемесі төменгі формула бойынша болады:

Q=1.74

Практика мәліметтері негізінде коллектордағы қысым Р1= 1,2кг/кв², ваннаның қысымға қарсылығы Vконв = 0,3кг/см², конструкцияда осы кезде қолданылушы ауабөлгіш жүйенің гидравликалық қарсылық көрсеткішінің мәні С =6,0:

Q=1.74=0.67мм³/см²мин

Жұмыс істеуші фурмалардың қиылысу алаңы:

Fф = Vккон / Q = 600 / 0,67 = 700 см²

Жұмыс істеуші фурмалардың жалпы саны. Практика мәліметтері негізінде фурмалық трубкалардың диаметрі  d = 46 мм, бір мезгілде жұмыс істеуші фурмалардың қажетті санын аламыз: 127

Пр = 127,2 х Fф/d² = 127,2 х 700/2116 = 43

Бекітілген фурмалардың саны.

20 пайыз қорды есептегенде бекітілген фурмалар саны

Бос = 1,2 х 43 = 52

Конвертердің түрі мен мөлшері.

Фурмалардың қосылу алаңының табылған мәнінен шығатыны Fф = 60 кв.см, фурм диаметрі d = 46 мм фуам, фурм саны 52, сыртқы қабатының мөлшерімен қалыпты көлденең конвертер таңдаймыз 3,96 х 9,15 м және қара мыс бойынша сыйымдылығы 80 тонна.

Шойын көлемін тексеру.

Газ жылдамдығы бойынша таңдалған конвертердің шойындарының қиылысын тексереміз

Технологиялық есепке сәйкес газдардың екі кезеңдегі де жалпы газдар саны 1 тонна штейнге Vгазуд. = 65,28 + 37,6/0,1= 1028,6 мн3/m

Өндірістілігі тәулігіне 600 т үшін t = 1000 С кезінде конвертірлі газдардың секундтық санын табамыз.

Vm = Vгазуд.(273 + t)/86400 х К х 273 = 600 х 1028,6 х 1273/86400 х 0,7 х 273 = 40,1 м3/с.

Мойындықтың қиысуы газының жылдамдығы: Wt = V1/Fм = 40,1/3,8 = 10,55 м/с.

Газ жылдамдығының алынған мәні практика бекіткен шектен аспау себебінен (8-12 м/с), мойындықтың қалыпты мөлшері өзгерісті қажет етпейді.

Ауа өткізгіш машинаның параметрі және ауа үрлегіштер есебі.

Ауа үрлегіш машинаның өндірістілігі 10% қорды жоғалтқанның орнын толтыру үшін Vауа = 101 х Vконв. = 1,1 х 600 = 660 нм/мин.

Ауа үрлегіштегі ауаның қысымы 20% қорды есептегенде төменгі формула бойынша Рауа = 1,2Р1 = 1,2 х 1,2 = 1,44 атм.

Ауа өткізгішпен өтетін ауаның секундтық саны 1-ге .

Қысым кезіндегі конвертер 1,44 атм. және t = 60:

Vt.р = 600/60 х 2,44 х 273 + 60/273 = 3,9 м/с

Ыстық штейн бойынша тапсырылған конвертер өндірістілігі А = 600 м/тәул. болғанда қара мыс: 600 х 0,2 = 240 т/тәул.

Қара мыс бойынша конвертер сыйымдылығы 80т кезінде тәулігіне операция саны 840/80 = 3.

3.5.8 Конвертердің жылулық балансы есебі

3.5.8.1 Алғашқы кезеңнің жылу балансы

Жылу кірісі

1. Ыстық штейн жылуы

100 х 0,24 х 1100 = 92092 кДж.

2. Ауа жылулығы

Qв = Vв х Св х tв = 138,01 х 50 х 0,24 = 6932,5 кДж.

3. Темірдің тотығу реакциясының жылулығы.

Штейн тізімі FеО және Ғе3О4 дейін тотығады. Ғе түріндегі штейнде конвертірлі қожда Ғе3О4 дейін тотыққан 9094 кг Ғе болады, Ғе3О4. Барлығы үрдісте: 12,89 – 9,94 = 2,95 кг.

3 Ғе + 2О2 = Ғе3О4 + 267000 ккал.

g1 = 267000/167,7 = 2,95 = (4700 ккал) = 19674,2 кДж.

Қалған темір ҒеО дейін тотығады: 39,85 – 9,94 = 29,91 кг.

Ғе + О2 = 2ҒеО + 63700 ккал.

g2 = 63700/55,9 х 29,91 = (34114 кал) = 14801,2 кДж.

4. Күкіртті тотықтыру реакциясының жылуы:

S + O2 = SO2 + 70960 ккал.

8,96/32 х 70960 = (19868,8 ккал) = 83170,8 кДж

2S + 3O2 = 2SО3.

5. Қож пайда болуы реакциясының жылуы (FeО дейін тотығушы темір көлемі бойынша, оның мөлшері 26,64 кг):

2FeO + SiO2 = 2FeO SiO2 + 11900 ккал.

Qошл = 11900/111,8 х 26,24 = (2942 ккал) = 370,9 кДж.

6. Басқа да экзаметрикалық реакциялар жылуы:

2ҒеО + SiO2 = 2FeO SiO2 + 20140 ккал.

Qбасқа = 20140/143,2 х 0,63 = (88,6 ккал) = 370,9 кДж.

Жалпы жылу кірісінің құрамы:

( Qкіріс = 22000 + 1656,12 + 4700 + 34114 + 19868,8 + 4427,34 + 2942 + 88,6 = (86796,86 ккал) = 375889,6 кДж.

1. Ақ матт шығысы.

Qақ..м.= Gа.қ..м. х Сақ..м. х tақ.м. = 79,85 х 0,29 х 1180 = (27324,7 ккал) = 11438 кДж.

2. Қож жылуы

Qқож = Gқож х Сқож х tқож = 79,85 х 0,29 х 1180 = (27324,7 ккал) = 114381 кДж.

3. Газ жылуы

Qг = (VSО2 х СSО2 + VSО3 х СSО3 + VО2 х СО2 + VN2 х СN2 + VН2О х СН2О) х t = (6,272 х 0,536 + 1,358 х 0,93 + 1,414 х 0,353 + 54,75 х 0,334 + 1,468 х 0,41) х 1000 = (24000 ккал) = 100464 кДж.

4. Эндрометрикалық үрдістер денесі:

FeS = Fe + S – 22720 ккал.

QДИС = 22720/55,9 х 26,24 = (10674,5 ккал) = 44683,5 кДж.

1,18 х 600 = 710 кг кремнилі кеннің 1,18 ылғалдығын реттеуге жылу.

5. Ішкі ортаға кеткен жоғалған жылуы.

Тәулігіне 600 т/тәулік. Тәуліктік өндірістілігі 100 кг штейннің артық жұмысының баланстық уақытын есептейміз Тбал. = 24/600 х 0,1 = 0,004 сағат.

1 және 2 кезеңдердің баланстық уақыты 1 және 2 кезеңге берілетін ауа мөлшері қатысынан анықталады:

Т2 = 0,004/162 х 43,19 = 0,001;

А) Конвертер сыртқы қабаты үстінен өтетін жылудың жоғалуы.

Конвертер сыртқы қабаты үсті 3,96 диаметрлі цилиндр ұзындығы 9,155 м цилиндр үсті сияқты мойындық алаңын есептелмей, сыртқы қабаттың қабырғалығын есептегенде (1,9 х 2 м).

Практикалық мәліметтері бойынша қабырғалылық коэффициентін қабылдауға болады Кқаб. = 1,3 – 1,5. Кқаб. = 1,4 қабылдасақ

Ғст = Кқаб. (П1/4 Д2 х ПД2 – Ғмой.) = Ғст. - 1,4 х (3,14/4 3,962 х 2 + 3,14 х 3,96 х 2 – 3,8) = 188 м2.

Сыртқы қабаттың үстіңгі сыртқы жағы 200оС кезінде Qуу = 3500 ккал/м сағ.: Qст. = 3500 х 188 х 8,0022 = 8100.

Б) Анық мойындық арқылы сәулеленетін жылуды жоғалту.

Диафрагмалау коэффициентін Д = 0,7 қабылдасақ конвертердің ішкі қабаты температурасы 1300 кезінде gуу = 200000 ккал/м сағ. табамыз.

Qсәу. = gуу х Fмойын. х t1 = 200000 х 1,8 х 0,0022 = 7000 ккал.

Жылудың ішкі ортаға кетуі, барлығы:

7000 + 8100 = (15100 ккал) = 63208,6 кДж.

Барлығы жылу шығыны құрайды:

( Qшығ. = 11404,8 + 27324,7 + 24000 + 10674,5 + 710 + 15100 = (90114 ккал) = 3732580,4 кДж.

Жасалған есептер негізінде алғашқы кезеңнің жылулық балансын құрастырамыз.

3.13 кесте. Алғашқы кезеңнің жылулық балансы

| Жылу кірісі | кДж | % |
| --- | --- | --- |
| Кіріс баптары: |  |  |
| 1. Ыстық штейн жылуы | 92092 | 24,5 |
| 2. Ауа жылуы | 69,32 | 1,8 |
| 3. Ғе тотығу реакциясының жылуы | 162475,4 | 43,2 |
| 4. S тотығу реакциясының жылуы | 101703,6 | 27 |
| 5. Қож пайда болуының жылуы | 12315 | 3,2 |
| 6. Басқа да экзометрикалық реакциялар жылуы | 370,9 | 0,3 |
| Барлығы: |  |  |
| Жылу шығыны | кДж | % |
| Шығын баптары: |  |  |
| 1. Ақ мат жылуы | 477740 | 12,7 |
| 2. Қож жылуы | 114381 | 30,4 |
| 3. Газдар жылуы | 100464 | 26,7 |
| 4. Эндометрикалық реакциялар жылуы | 44683,5 | 12,7 |
| 5. Ішкі ортаға кететін жылуы | 63208,6 | 16,8 |
| 6. Есептелмеген жоғалтымдар және баланстық ұйқаспауы | 2631,2 | 0,7 |
| Барлығы: |  | 100 |

3.5.9 Үрлеудегі оттегіне бай конвертер жұмысыкөрсеткіштерін анықтау

Конвертердің Vконв. = 600 нм/мин. бұрынғы есептелген өтімділігін қабілеттілігіне үргішті оттегімен 25% дейін байыту көлем жағынан оттегі мөлшерін арттыруға әкеліп соғады:

- ауамен үрлеу кезінде VО2 = 600 х 0,21 = 126 нм/мин;

- 25% оттегі кезінде VО2 = 600 х 0,25 = 150 нм/мин.

Мұның арқасында тапсырылған штейн мөлшерін қайта өңдеуге қажетті уақыты азяды. Ауамен үрлеу кезінде алғашқы кезеңнің баланстық уақыты Г1 = 0,0022 сағ., оның ішінде үрлеуге: 0,75 х 0,0022 = 0,00165 сағ.

25% оттегі кезінде үрлеудің баланстық уақыты алғашқы кезеңде 0,0165 х 126/150 = 0,0014 сағ. құрайды.

Немесе алғашқы кезеңнің жалпы баланстық уақыты Г = 0,0014/0,75 = 0,0018 сағ.

Яғни, ішкі ортаға кететін жылу азаяды:

Кезінде r1 = 0,0022 сағ. QВН = (15100 ккал) = 63208,6 кДж;

Кезінде r1 = 0,0018 сағ. ішкі жоғалтулар үрдістің температуралық тәртібін сақтау шарттары кезінде құрайды:

QВН = 15100/0,0022 х 0,0018 = (12684 ккал) = 63208,6 кДж;

Ауамен үрлеудегі жұмыспен теңдеген кезде 100 кг ыстық штейн есебіне пайда болатын жылу артықшылығы: 5100 – 12684 = (2416 ккал) = 10113 кДж.

25% О2 құрамы кезінде үрлегішпен жіберілетін кезеңдегі азот саны:

VN2 = 18,42/32 х 22,4 х 0,75/0,25 = 38,7 нм.

Азоттың бұл мөлшері t = 1000 кезінде шыдамды.

QN2 = 38,7 х 0,334 х 1000 = (12920 ккал) 54083 кДж.

Ауамен үрлеген кезде азот газында 54,75 нм болып ол 54,75 х 0,334 х 1000 жылуға шыдаған кезде = (18286,5 ккал) = 76547 кДж.

100 кг штейнге есептегенде азот көлемі азайғаны үшін жылу артықшылығы: 18286,5 – 12920 = (5366,5 ккал) = 32577,5 кДж.

Үрлегіште 25% оттегі болған кезде жылудың жалпы артықшылығы бірінші кезеңде 2416 + 5366,5 = (7782,5 ккал) = 32577,5 кДж құрайды.

Жылудың бұл мөлшерін сол құрамдағы суық материалдармен қосымша жүктеуге болады, ол есепте қабылданды, немесе жылу артықшылығын сульфидті мыс концентратын қайта өңдеу үшін пайдалануға болады.

Байытылған үрлегішті пайдалану есебінен үрлеу уақыты азаяды, ол өндірістілікті 22 пайызға арттыруға әкеліп соғады 0,0022/0,0018 = 1,22.

3.5.10 Газ өткізгіш жүйе есебі

а) Келіспейтін;			б) Жылдамдық;			в) Шығатын.

1-конвертер;					5-түтін сорғыш;

2-шаңдатқыш;					6-электрлі фильтр;

3-шаңдатқыш камера;				7-түтін шығатын құбыр.

4-циклон;

3.1 сурет – Газ өткізгіш жүйе сызбасы.

Едәуір кернелуші 2-ші кезең, 16,01% SО2 құрайтын онда 8,59 нм/с газ бөлінеді.

Механикалық нормалар бойынша SО2 құрамы газдарда электрофильтр алдында 5-6% құрауы тиіс.

6% SО2 қабылдайық, ондағы екінші кезеңдегі газ мөлшері сорғыларды есептегенде 7,83-6% қабылдаймыз.

Х нм – 100%.		Х = 130,5 нм.

Сорғыны мына мөлшерде ұйымдастыру қажет 130,5/48,92х100–100=165%.

Шаңдатқыштағы өткізілетін сорғы 150%, қалған 15% сорғының 5% бойынша үш учаске бойынша бөліп тастаймыз, шаңдатқышта – шаңдату камерасы 8,59 х 2,5 = 21,48 нм/с.

Түтін сорғыш – электрофильтр 8,59 х 2,6 = 22,34 нм/с.

Екінші кезеңдегі газ температурасы 1200 Со, салмағы 157 нм/м, газ шаңдылығы – 10,42 нм, сорғыны 1200/1,95 = 405 оС сорғыны есептегенде шаңдатқыш камераға.

340/1,05 = 3,25 Со сорғыны есептегенде циклоннан кірген газ температурасы 340 Со.

Температура 0,5 С түскен кезде түтін сорғыш алдындағы газ температурасы 1 метр. Газ өткішке 915 Со түтін өткізгіштен соң газ температурасы 315/1,05 = 300 Со сорғыны есептегенде.

3.5.10.1 Бөлек учаскелер бойынша есеп

Газдың электрлі фильтр алдында температура 0,3 Со құлаған кезде 1 метр газ өткішке 300-0,3 х 130 = 261 Со.

Одан әрі газдардың іс жүзіндегі газ көлемін анықтап және газ өткізгіш жүйенің бөлек түйінділерін есептейміз, шаңдатқыш учаскесі – шаңдатқыш камера, шаңдатқыштағы орташа газ температурасы (1200 + 480)/2 = 840 Со. Газдағы бөлшек 21,48 (1 + 840/273) = 87,74 м/с.

Шаңдатқышты шаң конвертері осінен аламыз.

Камералар – 8м, ені – 4,5 м, биіктігі – 5м, шаңдатқыштағы газ жылдамдығын табамыз 87,74 (4,5 х 5) = 3,9 м/с.

Шаңдатқыш камерадағы газдың орташа температурасы

(480 + 425) / 2 =  453 Со.

Газдың іс жүзіндегі шығыны 21,48 (1/453)/273 = 57,12 м/с.

12 х 4,5 х 5 көлемді шаңдатқыш камераны таңдаймыз.

Түп алаңы Sтүр = 12 х 4,5 = 54 м.

Шаңдатқыш камера – ыстыққа төзгіш бетонмен шегенделген. Газ жылдамдығы 2 м/с аспайды. Шаңдатқыш камерадағы іс жүзіндегі газ жылдамдығын табамыз (57,12/45,5 х 5) = 1,95 м/с.

С = ( х V1(1 – 2)/V = 10,4 х 21,48(1-0,6)/21,91 = 4,07 нм.

1,5 х 4,3 мм көлемді тік бұрышты құбыр бойынша шаңдатқыш камерадан шаңдату циклоны, 6,4 м қиысу алаңы үстінен желдетіліп циклонға бағытталады. Құбырдағы газдың орташа температурасы: 405 + 400/2 = 403Со.

Газдар көлемі 21,91 (1 + 403/273) = 54,25 м/с.

Құбырдағы газ жылдамдығы 54,25/6,4 = 8,54 м/с№

Газдың циклондағы орташа температурасы 6,4 (400 + 340)/2 = 370 оС.

Циклон арқылы өтетін газ көлемі 21,91 х (1 + 370/273) = 51,6 м/с.

Өндірістік мәліметтері бойынша қарсы өндірістілігі 1175000 м/с, тот баспайтын болат 5 циклон таңдаймыз.

Көлемидері: ішке енуші құбыршық Р = 0,35 х 2 = 0,7 м;

қождағы алаң Р = 0,765 х 1,8 = 2,54 м;

қығушы құбыршық Р = 0,785 х 1,08 = 0,92 м.

Ішке енуші қождың құбыршығындағы газ жылдамдығы 51,6/(4 х 0,7) = 18,4 м/с. Учаскесі циклонды – түтін сорғыш. Газдың орташа температурасы (325 + 375)/2 = 320.

Газ көлемі 22,34 х (1 + (320 х 276)) = 48,52 м/с.

Газ жылдамдығы 10 м/с болған кезде келіспейтін газ өткізгіш қиылысуы 48,52/40 = 4,852 м-ге тең болады.

Газ өткізгіш диаметрі a= = 2.58 м

Түтін сорғыш учаскісі -  электрфильтр.

Газдың орташа температурасы (300+261) / 2=281Сْ.

Газ көлемі:  22,77 х (1+281 / 273)=46,22  м/с.

160Сْ электрлі фильтрден соң газ жылдамдығы кезінде; электрлі фильтрдегі газ температурасы (261+460)/2=210Сْ. Электрлі фильтр арқылы өтетін газ көлемі

22,44 х (1+210 / 273)=162,1 м/с немесе 583566  м/час.

Осы өндірістілік бойынша 5 құрғақ немесе 2  ГГ-40-3А қарама-қарсы

жұмыс жасайтын таңдаймыз,бұлардың кедергісі 20 мм су бағ. өндірістілігі 144000 м/сағ, қуаттылығы 60кВт, электро филтрдің қышқылданған аумағының қиылысу аймағы 40м.

3.5.10.2 Шаңдатқыш учаскесі – шаң камерасы

Конвертер мойнынан шыққан кезде газдың 90 –ға бұрылуы мына формула бойынша анықталады :

h=   ·γ t² мм  су бағ.

V==(1.4  мм  су бағ.)*9,8=13,72  Па.

2.  а=0,5  ( 90-ға дұрыс бұрылыс):  h =·0,343=(0,10  мм су бағ..)х9,8  Па  =0,005  Һ=8  м;  L=473 м.

3.   Геометриялық пропорциялар   Һ=κ.

(Сгаза)=4х(1,29-0,343)=(3,8  мм су бағ.)х9,8=37,24  Па.

4.   шаңдату камерасындағы қатты ағымының жоғалуы

(  1,2  мм су бағ.)х9,8=11,76  Па.

3.5.10.3 Шаң камера учаскесі – циклон

1. Камерадан шыққан кезде 90-ға бұрылу

a==1.4                           a==0.583 м/сағ

ℇ=1 кезінде тік бұрышпен тез бұрылу

h =10·-0,583=  18,62  Па

2.   S=0,5(F2/F1); мағынасы кезінде төмендету  F1- трубканың кескені.

Һ=10··0,583= (0,95  мм  вод.  Ст.)х9,8=9,31  Па

3   ℇ=0,5 формуласы бойынша газдың 90-ға бұрылуы

h =0,5/·0.583=(0.95  мм   вод.ст.)х9,8=14,014  Па;

4. Геметриялық жинақ

h =Н (V·V)  =2х(1,29х0,583)=(1,43 мм су бағ.)х9,8=14,014 Па;

5.     Циклондағы  80  мм  су бағ қатты ағымының жоғалуы

Циклондардың қарама – қарсы ққосылуы  V=80ммвод.ст.

Циклон – шаңсорғыш учаскесі

6.         =0,5 кезінде төменгі формула бойынша 90-ға газдың бұрылуы  ( дұрыс бұрылу)

а=  =1,39

а==1,4

а1==0,034кг/ нм

h=0,5·0,634=(2,13  мм вод . ст.)9,8=21,36 Па.

7. Циклоннан газ шыққаннан кейінгі жоғалымдар

h =0,5·0,634=(2,13  мм  вод. Ст.)*9,8=93,6 Па.

8. Үйкелісті жоғалту

h =0,05·=(1,65ммвод.ст.)*9,8=16,17 Па.

3.5.10.4 Түтін сорғыш электрофильтр учаскісі

1. Төменгі формула бойынша тез арада шығатын газ өткіштегі газдың 90-ға бұрылу учаскесі:

γ==1,39

γ==0,69

( = 1,0 (түзу бұрыштың астындағы сирек бұрылыс):

h 7пост х 102/298 – 0,69 = (3,51 мм вод. ст.) х 9,8 = 34,39 Па.

2. Жоғары көтерілуші газоходтың геометриялық тегеуріні:

h 13пост = 1,0 х (12,9 – 0,09) = (6 мм вод. ст.) х 9,8 = 58,8 Па.

3. Қайда Һ = 10 см : ( = 2,55 м. Wt = 10 м/с. Сонда жоғары көтерілуші газоходта қажалуда тегеуріннің жоғалуы:

h 14пост = 0,05 х 10/255 х 102/19,6 х 0,69 = (0,88 мм вод. ст) х 9,8 = 8,6 Па.

4. Тездеткіш газ қоймасында қажалуда тегеурінді жоғалту:

h 14пост = 0,05 х 120/3,2 х 152/19,6 х 0,69 = (13 мм вод. ст) х 9,8 = 127,4 Па.

5. 20 мм су ст. электрліфильтрде тегеурінді жоғалту: (қатар қосылғыш):

h 16пост = (20 мм вод. ст.) х 9,8 = 1,96 Па.

Түтін сорғыштың алдында газоходтың көлемі: 26 х (1 + 290/273) = 53,8 м/с немесе 192000 м/сағ.

ВГД-20 Подольск зауытының 2-і түтін сорғышын қойып 192000 м/сағ. өндіргіштігі 45 мм су ст. орташа қатты ағыммен, біреуі қорда.

Газдар шаң камерасынан вентиляция газоход арқылы түтін мұржасына қарай бағытталған есеп негізінде барамыз:

1. Газдың температурасы шаң камерасынан шығу бойында 425 С.

2. Шаңдық- шаң камера учаскесінде қатты ағымды жоғалту

һпост = (12,6 мм вод.ст.) х 9,8 = 123,8 Па.

3. Шаң камерасынан шығарудағы көлемі 21,48 нм/с.

4. Шаң камерасындағы газдардың жылдамдығы 1,95 м/с.

3.6 Газоход көлемінің есебі

Конвертерде жиналған 10% газдың көлемімен вентиляциялық газоход шаң камерасы учаскесінде сорғышты қабылдап учаскедегі газдың көлемін табамыз 8,59 х 6 = 22,34 м/с.

Шаң камерасынан шығарудағы газдың температурасы сорғыштағы есеппен 420/1,1 = 3,77 Со.

Температура 1 метрге 1,5 Со төмендегенде, вентиляциялық газоходқа шыға берісте мүржедегі газдың температурасы 377 – 1,5 х 5 = 370 Со.

Температура 1 Со-қа төмендегенде 1 пагондық метр газоходқа вентиляциялық газоходтың ұзындығы 100 м, түтін мұржасына кірердегі газдың температурасы 370 - 100 = 270 Со тең болады. Мүржедегі газдың орта температурасы (377 + 370)/2 = 373 Со.

Газдың көлемі 22,34 х (1 – 323/273) = 600,6 нм/с.

Егер газдың жылдамдығы 2,8 м/с мүржеден өту 80,6 х 0,8 һ 7,58 м.

2,8 м мүрженің енін қабылдап, оның ұзындығын табамыз 14,2/4,1 = 3,5 м.

Газдың жылдамдығы 8 м/с вентиляциялық газоходқа өтуі 113,8/8 = 14,2 м.

4,1 м енін қабылдап оның ұзындығын табамыз 14,2/4,1 = 3,5 м.

Вентиляциялық газоходта газдың орта температурасы а1 = 273 х 1,29 + 1,76 / 273 х 2,76 = 0,034 кг/нм (370 + 270) / 2 = 320 Со.

Екі конвертер қатар жұмыс істегенде вентиляциялық газоходта газдың көлемі 3 х 22,84 * (1320 / 273) = 113 м/с.

3.6.1 Газоход жүйесінде тегеуріннің жоғалу есебі

Аяқ-асты қысылудан тегеуріннің жоғалтуы:

( = 0,5 (1 х F2/F1) = 0,5 х (1  7,58 / 4,5 х 6,5) = 0,37

(0 = 1,57 + 1,29 + 1,76 / 2,76 = 1,39

( = 273 х 1,39 / 273 + 377 = 0,91 кг/м

h5пот = 82 / 2 х 9,8 = (0,81 мм вод.ст.) х 9,8 = 7,938 Па

(1 = 273 х 1,39 / 273 + 373 = 0,591 кг/м.

Аяқ-асты қысылудан тегеуріннің жоғалтуы:

( = 0,5 х (1  7,58 / 4,5 х 6,5) = 0,37.

Аяқ-асты кеңеюден тегеуріннің жоғалуы:

S х (1 – F1 / F2) х F2 = (		( = 1.

h3пот = 1,0  82 / 1,96 х 0,53 = (1,91 мм вод. ст.) х 9,8 = 17,718 Па.

Терлеуден тегеуріннің жоғалуы:    ( = 0,05		h = 5 м

( = 47,58 / 2 х (2,8 + 2,4) = 2,76 м

(1 = 273 х 1,39 / 273 + 370 = 0,583 кг/м

h4пот = 0,005  5 / 273 х 82 / 2 х 9,8  5,83 = (0,15 мм вод. ст.) х 9,8 = 18,718 Па.

3.6.2 Түтін мұржасының есебі

Мұржаға кіре берістегі газдың көлемі 22,34 х 2 = 44,68 нм/с.

Температураның орта белгідегі негізгі көлемі 200 Со.

Vt = 44,68 х (1 + 200 / 273) = 69,1 м/с.

Түтікшедегі газдың орта жылдамдығын қабылдаймыз Wt = 5 м/с, сонда мұржаның диаметрі

Д=1,13=4,78м

Түтін мұржасының биіктігін табамыз:

1,3 х ( х (пост = Н((1 - (11) – (1 - (  Н / Дуст) Wр / 208 х ht

(t = 273 х 1,39 / 273 + 200 = 0,802 кг/м.

Н – мұржаның биіктігі;

1,3 – қатты ағым коэффициенті.

(в1  = 1,57 кг/м;		(tгод = 0,802 кг/м

13 х 1,24 = Н х (1,57 – 0,802) – (1 + 0,05 х Н / 4,78) х 0,802

Н = 146,52 м.

Мұржа биіктігін санитарлық нормамен 100 м деп қабылдаймыз.

3.6.3 Ауа үрлегіш және ауа өткізгіш жүйенің есебі

Ауа концентратқа ауаның жеке схемасы бойынша конвертерге өткізіледі, немесе ауа үрлегіштің қатар схемасы бойынша:

А) жеке схема;			1, 2, 3 – ауа үрлегіш;

Б) қатар схема;			4, 5, 6 – конвертерлер.

5.12 сурет – конвертерлерді ауамен қамтамас ету схемасы.

Үлкен конвертер цехтары үшін конвертерлердің дұрыс жұмысын ұйымдастыру және операциялар кестесін қатал орындау үнемді, өйткені ол конвертердің жұмыс істеу кезінде ауаны аз жоғалтуды қамтамас етеді.

3.6.4 Ауа өткізгіштердің схемасын таңдау және диаметрлер есебі

Ауа жеткізу параллель, цех конвертерлермен өңделген, 10 т сыйымдылығы, оның ішінде 2-і үрлеуде.

Кислородпен үрлеуді байыту кезінде 100 кг штейнге ауаның негізгі салмағы Vуд = 50,8 + 37,5 + 10,74 / 0,1 = 990,4 нм/мин.

Конвертердің жұмыс істеуі үшін қажетті ауаның көлемі:

V = А х Vуу / 1440 = 456,5 х 990,4 / 1440 х 0,75 = 400 м/мин.

920 – 333 5 ауа үрлегіш қажетті ауа мөлшерін қамтамас ете алатынын каталог бойынша табамыз, өндірілуінде 820 нм/мин қысымда 1,5 атм. ((t = 20 м/с.

Учаскедегі ауа өткізгіштің диаметрі ауа үрлегіштен жалпы ауа өткізгішке дейін мына формула бойынша табылады:

d =1.13;  		Р = 1,5,		tр = 80.

Ауаның жұмыс шығыны әр машинадан құрайды:

Vt( = Vb/(273 + tB) / 66 х 273 (1 + Р) = 820/(273 +60) / 66 х 273 (1 + 1,5) = 7,3 м/с;

Һ=1,13=0,7 м.

Ауа өткізгіштің жалпы диаметрін 5 ауа үрлегіштен бір мезгілде ауа өткізгіш арқылы берілуінен табамыз.

Vобщ.t( = 5,73 = 29,2 м/с;

α=1,13=1,04

Ауа берілетін ауа үрлегіштің диаметрі конвертерге берілетін жалпы ауа көлемінен табылады.

3.2 сурет – конвертерді ауамен қамтамасыз ету схемасы

Кислородпен үрлеуді байытуда 100 кг штейнге ауаның шығындалатын салыстырмалы тәжрибелі салмағы:

Vуд = 50,8 + 37,5 + 10,74 / 0,1 = 990,4 нм/мин.

Конвертердің жұмыс істеуі үшін қажетті ауаның мөлшері:

V = А х Vуу / 1440 = 456,5 х 990,4 / 1440 х 0,75 = 400 м/мин.

Каталог бойынша қажетті ауа көлемі 920 – 333 5 ауа үрлегішті 820 нм/мин өнімділікте 1,5 атм. (t = 20 м/с қысыммен қамтамас ете алады.

Учаскеде ауа өткізгіштің диаметрі ауа үрлеуден жалпы ауа өткізгішке дейін мына формула бойынша табылады:

d =1.13;  	Р = 1,5		tр = 80;

Әр машинадан ауаның жұмыс шығыны:

Vtу = Vb/(273 + tB) / 66 х 273 (1 + Р) = 820/(273 + 60) / 66 х 273(1 + 1,5) = 7,3 м/с;

Һ=1,13=0,7 м.

Жалпы ауа өткізгіш диаметрін бес ауа үрлегіштен ауа өткізгіш арқылы бір мезгілде берілетін 	шықпай табамыз.

Vtу = 5,73 = 29,2 м/с;

α=1,13=1,04

Жалпы ауа берілетін ауа үрлегіштің диаметірі конвертерге берілетін ауа көлемінен табылады.

Vконв.о = 32,05 / 5=1,4 нм/с, немесе Vконв.tp=14(273 + 60) / 273 х (1 + 1,5)=6,8м/с;

α=1,13·=0,6м.

Ауа жүргізгіштің диаметрі – 0,6 м.

3.6.5 Конвертердің ауа  жүйесінің кеңестік схемасы

Ауа үрлегіштен ауа жүргізгішке дейін h = 30 м. Ауа жүргізгіштің жалпы учаскесінің әлдеқайда қашықталған конвертерге дейінгі ұзындығы һ = 30 м. Ауа   жүргізгіштің   ұзындығы   һ = 80 м,  Wt = 20 м/с  болғанда  ауа

жүргізгіш тегеуріні жоғалғанда ( = 0,04 – қажалғандағы тегеуріннің жоғалу коэффициенті

λtp=ε·(·+)·=2.7н/м;

γtp=γ0·(P+1)=1.29=2.7н/м;

Һтз=0,04·(++)··2,7=(395 мм  вод.ст.)*9,8=38,7 Па.

3.7 Қосымша жабдық таңдау

Бес конвертерден басқа. Қосымша жабдықтың бекітілуі қарастырылған. Ол ірі – үгіткіш машиналар, көпірлі кранға тасымалдау жүйесі.

Ірі – үгіту машиналары ірі мыс қыртыстарын үгіту үшін қолданылады. Конвертерлі қайта жасауда көп мөлшерде мысқа бай суық шикізаттар жиналады және де шлак, мыс қыртыстары олар суық отырғызғыш ретінде қолданады. Тотықтырылған руда ленталы транспортерлер жүйесі бойынша конвертер бөліміне келіп түседі.

Штейнді, шлакты, суық шикізатты және қара мысты тасымалдау үшін цехты басты ілмек жүк көтергіштігі 75 тонна, және қосымша ілмек 25 тонна ГОСТ-534-4 көпірлі кранмен жабдықтайды.

3.8 Бақылау және автоматизациялау

3.8.1 Металлургиялық өндірісте автоматизацияның негізі

Жаңа металлургиялық процестер физико-химиялық айналудың жоғарғы жылдамдығымен, жоғарғы температурамен, қысыммен және қорытулармен ерітінділердің үлкен басқыншылығы, мінезделеді. Бұл процестермен басқару және олардың алдағы өсімталдығы нақты және тез әсер ететін бақылау құралы және автоматтандыруды жөнге салуда.

Автоматизация ғылыми-техникалық революцияның қажетті көрсеткіші болып табылады, ерекше, өнеркәсіптік технологиялық процестерді автоматизациялау. Осы этаптағы өндірісті өркендетуде қалдықсыз энергия сақтайтын технологиялар және машиналар міндетте тұр. Өндірісті автоматизациялауды іске асыру компьютерлер және роботтар негізінде жасалады. Қол ееңбегін тез болу.

Көптеген зауыттарда қажетті көлемде басқару және есептейтін машиналар бар, микро ЭВМ қолдану да көмектеседі, диспетчерлік басқару және көліктер мен жабдықтардың одақтастығы, жабдықтардың жағдайын бақылау алынады.

Осының бәрі  автоматтық басқару процессінің өркендеуіне жақсы болашақ құрайды.

Автоматты басқару процестің кіру және шығу параметрлерінің үзілмей және тура өлшемінен негізделеді.

Металлургиялық зауыттарға, автоматизациялау объектісі болғандықтан келесі ерекшеліктер өзіне тән:

- технологиялық процестең тоқтамауы;

- мінездемелері бойынша әр түрлі бөлмелердің болуы;

- жоғары энерго-су-ауа қолданушылық;

- электр өткізу қуатының кең диапазоны;

- технология көлік байланысы және қатар жұмыс істейтін ұқсас технологиятық тізбектің белгілі бір саны;

- технологиялық процестердің күрделілігі олардың математикалық моделдерін алу қиынға соғады және автоматты басқару жүйесінің күрделілігін білдіреді;

- технологиялық құралдарды автоматизациялау жұмысының ауыр талаптары.

Бұл ерекшеліктерді цехтың автоматизациялау жүйесін ойластырғанда байқау қажет. Металлургиялық өндірістерді автоматизациялау үлкен мағынасы бар, әсіресе түсті металдар өндіруде қызмет көрсетушілердің санын қысқартумен шектелмейді, процестің әрі қарай өсімталдығын қамтамасыз етеді, шикі зат және энергияның шығынын төмендетеді, кен өнімдерін жоғарылатады және өнімнің сапасын алуды, соңында шығарылған металдардың өзіндік құнын төмендетуге әкеледі.

Осыған байланысты айтылған проектте конвертерлеудің технологиялық процесін автоматизациялау автоматтандырылған бақылау жүйесі және ауыстырылған процестерді реттеу ішінде қарастырылған.

3.8.2 Басқару процесіне басқару объектісі сияқты қысқаша мінездеме

Штейінді қайта қорту жолымен қара мысты алудағы қажетті процесті бақылау.

Тұтас алғанда, басқару объектісі ретінде, конвертерлеу көп өлшемді тұрақсыз қозғалысты объект сатысына жатады, кездейсоқ кейіс сандарымен маңызды технологиялық өзгеріс өлшеуінің жоқтығымен өлшенеді.

Сондықтан конвертерлеу процесі, басқару объектісі болғандықтан келесі ерекшеліктері бар:

- конвертер периодты қозғалыс аппараты болып табылады;

- болған факторлар кездейсоқ мінезді болады, уақытпен өзгертіледі;

- техникалық анализ өткізу кезінде процестің сапасы жөнінде хабар алуының кешіктірілуі.

3.8.3 Конвертерлеу процесімен басқару және бақылау

Әр конвертер өлшеу және бақылау құралдарымен жабдықталған, онда көрсетіледі:

- конвертердің үрлеу кезіндегі уақыты ;

- үрлеудегі конвертерлер саны ;

- конвертерге келетін ауаның щығыны ;

- түйіршік және флюстің щығыны ;

- түтін сорғыщтан соң , газоходта кебу электр фильтр алдында , КҚЦ-ның жуып шаю бөлімінің алдындағы температура ;

- үрлеуде кислородты шоғырлау;

- шаң камерасындағы қуатсыздандыру және газ өткізгіштегі қысым ;

- учаскеге берілген сырғымалы концентраттар және флюстер саны.

Конвертерлердің жанында әр екі конвертерге тікелей бір-бір конвертершінің щиті бекітілген, онда ауаның, флюстердің және конвертерлер коллекторындағы ауа қысымын қайталау жабдықтары бар, тағы ауа салқындатқыш шаңдатқыштан бақылау шетінен белгі бергіш турбоүрлеу бөлмесіне. Осы шиттен конвертердің бұрылысын басқарады, флюстер және түйіршіктелген қоректер қосылады.

Шаңдатқыштың ауа салқындатқыш жапқышын, бұрылыс тосқауылын, тағы конвертер перделерін басқару конвертершінің щитінен жасалады.

Шихтарниктен флюсты руда және қондырғы бункерлерінен түйіршік берілуі конвертер учаскесінің бас щитінен жасалады.

Конвертерлерге ауаны беру басқаруы мұржа ауа үрлегіш бөлмесіндегі щиттен конвертершінің белгісі бойынша жасалады. Әрине, конвертерге ауа қолқақпағын ашу арқылы беріледі. Шаңдатқышқа су беру ысырмасын басқару қолмен келтіру ысырмасымен жасалады. Әр кессондағы судың температурасын бақылау бас щитте жүргізіледі. Вентиляциялық газ өткіште шибермен басқару бас щиттен түтін сорғыш және дроссельмен дистанционнды және автомат түрінде жасалады.

3.8.4 Конвертерлерден газдың берілуін автоматты түрде реттеу

Автоматты түрде газдың берілуін реттеудің негізгі жұмысы болып, күкірт қышқыл өндірісін кондициондық газбен бір мезгілде МБЦ-да конвертерлер аумағында атмосфераның газдануын төмендетуді қамтамасыз етеді.

Автоматтық схема тұрақтайды:

- шаң камерасында қуатсыздандырылу;

- түтін сорғыш алдындағы температураны және түтін сорғыштан кейінгі SO₂ концентрациясын. Газдың концентрациясы төмен, конвертерде үрлеу аз болғанда автоматтық реттеу қозғалысының принципі. Бүл жавғдайда SO₂ концентрациясын бақылайтын жабдықтардан, абсолютты биіктігі 0,7-0,8 мм су бағ. бойынша қуатсыздандыру көлемі азайтатын қуатсыздандырылу реттегішіне импульс келеді.

Газдың концентрациясы 5 (-ке жеткенде реттегішке импульс тоқтатылады. Осыдан кейін түтін сорғыш алдында температура жоғарылай бастайды, қуатсыздандыру реттегішіне импульс түсе бастайды. (2-3 мм су бағ. дейін жоғары).

Бұл жағдайда түтін сорғыштар 100( арттылады (көрсеткіш аппараттар толық ашық), егер температура 400-440 Сº-ге дейін жоғарылай берсе (400 Сº авариялы) автоматты түрде суық ауа дроссельдері ашылады. Егер осы жағдайда температура жоғарылай берсе (445-450 Сº) вентиляциялық газ өткішке шибер ашу керек. Температура төмендеген кезде схема кері қарай жұмыс жасайды.

3.8.5 Конвертерлердің жеке газ соруының жұмысы

Конвертерден жеке газ сору комплексі мыс қорыту цехында атмесфераның газдануын төмендету үшін сонымен қатар күкірт қышқыл өндірісінің SO₂ бойынша кондициялық газбен қамтамасыз етілуі келесі негізгі агрегат байланысынан құралады: ауа жүргізілетін салқындатқаш тежеуішпен және жіберу жүйесі, су ағызғышы, қатар бойынша қосылған төрт циклонды су салқындатқыш шаңдатқышы: екі ВГД-20 сүзгіш аппараттарымен, шығыс газ өткізгіштер және күшті газдар газ өткізгіші.

Барлық комплекс шаң камерасында тарауды автомат түрде реттеу жүйесімен және түтін сорғыштың температурасын КИП құралдарымен жабдықталған.

Аса жауапкершілік байланыстар: су салқындататын шаңдатқыш және ВГД-20 түтін сорғыштар.

Шаң камерасында қуатсыздандырылу автоматты түрде реттеу жүйесінің берілген режимінде ұсталады. Конвертерге үрлеу көлемі өзгергенде автоматты түрде (шаң камерасында қуатсыздандырудың мөлшерінен) ВГД-20 түтін сорғыштардың өсьтік көрсеткіш аппараттың жағдайы өзгереді, ол шаң камерасында берілген қуатсыздықты қолдау үшін.

3.8.6 Жеке сорғыш жүйесінің қалыпты жұмыстағы жалыпы температура-манометрлік көрсеткіші

1. Кисондардан ағызылатын судың температурасы 35-37 Сº жоғары болмау керек;

2. Әрқашанда ВГД-20 екі түтін сорғыш жұмыс істеп тұру керек;

3. Түтін сорғыштың подшипниктегі салқындатылған майдың температурасы 65 Сº-ден жоғары болмауы керек. Түтін сорғыш температурасы көтерілген жағдайда олар сөндіріледі және конвертер үрлеуден шығарылады;

4. Түтін сорғыштан кейін кірер газ өткіште газдың температурасы 400 Сº-ден жоғары болмауы керек және 320-400 Сº аралығында өзгертіледі;

5. Шаң камерасында қуатсыздандырылу 0,8-2 мм су бағ. аралығында ұсталады, бұл конвертерлеу процесінің өнімділігіне байланысты;

6. Қатты газдар газ өткізгішінде қуатсыздандырылу 5 мм су бағ. көлемінде ұсталып тұру керек;

7. Бір конвертерге берілетін ауаның мөлшері 35 мың нм/сағ және конвертердің жұмыс кезінде 30-45 мың нм/сағ – қа дейін ырғалуы мүмкін, егер автоматты түрде жөндеу жүйесі бұзылған жағдайда түтін сорғыштан соңғы газдың температурасын ауысым жабдықшысы немесе кезекші газшы КИП кезекші слесаріне бұзылғаны туралы айтып, қолмен басқаруға ауысуы керек.

Температуралы-манометрлік режиммен басқару бойынша жұмыстың тәртібі мынадай:

1. Конвертерді үрлеуден шығару немесе енгізу кезінде (немесе үрлеуге ) негізгі дросельді толық жабады (немесе ашады) және бастапқы газ өткізгіш

Дросельдерін де жабады;

2. Конвертер үрлеу кезінде жұмыс істегенде берілген температуралы – манометрлік режім осьтік және бағыттатқыш аппараттарының жағдайының өзгеруімен ұсталады;

3. Түтін сорғыштан кейін газдың температурасы 400 Сº -қа дейін жоғарылағанда осьтік бағыттатқыш аппараттарды толық ашу қажет . Егер бұл жағдайда газдың температурасы көтеріле берсе , салқын ауаны сору дроссельдерін ашады;

4. Газдың температурасы түскенде сорғышпен басқару кері жолмен жасалады;

Технологиялық, температуралы – манометрлік тәртіппен конвертерлеу және газды жеке сору жұмысын бекіту үшін, МБЦ-да газдандыруды азайту, сол уақытта күкірт қышқыл өндірісіне SO₂ бойынша кондициялық газдар беру үшін барлық жауапкершілік конвертер учаскесінің шеберіне жүктеледі.

3.8.7 Конвертерлеудің технологиялық режимінің нормалары

Фурмаларды тесу, мысты құю және зарядтау                    60-90 мин.

Ақ мат алу							                60-90 мин

Мысты қайнату							      120-150 мин

Зарядтауға берілетін штейннің көлемі 			      42-56 т.

Бірінші кезең температурасы					      1200-1280 Сº

Екінші кезең температурасы				                1250-1290 Сº

Ауаның коллектрға қысымы 					     1,3 атм

Коллектрға ауаның баруы				                600-800 (нм/мин

Үрлеудегі кислородтың құрамы				     21-27(

Бір ожау штейнді үрлеу 					     20-25 мин

Үрлеудегі конвертерлер саны 				     2-ден кем емес

Конвертерлерді үрлеу арқылы қолдану			     65 (

Бір балқытудағы ұнтақталған концентраттың саны	     24-25(

Шлактағы мыстың құрамы:

- мыс								     2,5-4(

- кремнозем						     22(-тен кем емес

- темір							     40-45(

Шаң камерасындағы разрядталу				     0,8-2 мм су бағ.

Құрғақ электрофилтрлер алдындағы газдағы О₂ құрамы 5,3 (-тен кем емес

ҚЭФ алдындағы газдың температурасы        		      320Сº

Түтінсорғыш алдындағы газдың температурасы 	      360-400 Сº

Мұржа алдындағы газдың температурасы 		      120-180 Сº

Гарнисажға қарау бойынша бір айдағы бір конвертердің оралым көлемі

Бір оралымның уақыты					      4,6 сағат

Өткізгіш басының диаметрі				      39-42 мм

Фурмовка басының диаметрі 			      37-38 мм

3.8.8  Автоматтандыру тапсырмасы

Аппараттық автоматтандыру жүйесін таңдағанда жүйенің қажетті қолайлығын қамтамасыз ету керек, таңдалған жолдың экономикалық және техникалық тұрақтылығын негіздеп жөнге келтіретін және өлшейтін құралдарды келтіріп алу керек.

Берілген проектте мыс штейндерін конверциялау процесін автоматтандыру тапсырмасы тұр.

Берілген функциялық жүйеде келесі параметрлер автоматтандырылған:

- конвертердегі температура;

- кері қайту газдарының температурасы;

- газ өту жүйесіндегі температура;

- ауа беру температурасы;

- магистральдағы ауаның қысымы;

- шаңбасқыш камерасындағы қуатсыздандырылу;

- үрлеудегі ауаның шығыны;

- кері қайту газдарының көлемі;

3.8.9 Конвертерлік қайта жасау автоматтық жүйесін бейнелеу

Конвертрлеу процесі ауа ваннасын үрлеуден тотығу түрінде болады , штейндегі қосындылар тотығады. Алынған тотықтар шлакпен бірге шығарылады . Толық шлактандыру үшін конвертрге флюстер тиеледі . Бұл процесс периодты болып табылады. Теру кезінде бірнеше рет конвертрден шлакты төгеді және конвертрге штейн қосады . байытылған массаны терген соң флюстер бермей , бос ауа үрлеу өткізеді .

Конвертрге ауа жолпы цехтың рассиверінен фурма арқылы беріледі . Ауаның қысымы 1-1,5 атм құрайды.

Газ конвертрден темірден жасалған және отқа төзімді кірпішпен бекітілген шаңдатқыш арқылы жойылады .

Келтірілген жүйеде келесі параметрлер бақылауы қарастырылған .

Температураны қалыптастыруға 1а 2а 3а 4а позициясында орналасқан ТПП-0392 , ТХК-0595, ТЕМ-1088 термо электрлі жандандырушы жауапты.

Кислородпен байытылған үрлеу қысымы берілген шектеуден жоғары көтерілген кезде артық қысым (7а) жандандырушы конвертершінің шитиндегі шамды жағады.

Белгі электродвигательге магнитті қосқыштан келеді ол конвертерді жұмыссыз қалыпқа әкеледі. Сонымен қатар белгі байланысы көмегімен ауа үрлеу станциясының машина бөлімінде ауа берілу тоқтатылады.

Қуатсыздандыруды реттеу үшін шаңдатқышта Митрон 43 (5а) қуатсыздындырудың қысымын жандандырушы датчик қойылған.

Конвертерге түсетін флюстердің көлемін реттеу үшін ленталы транспортерде WAREXP SIL (16а) таразысы орнатылған . Орындушы механизмнің жұмысына қарай оператор (ПСП-2П)қажетті мөлшерде флюс береді.

Флюстың мөлшерін бақылау дұрыс өлшем көмегімен жасалады ЭХО5М.

Дұрыс өлшем келесі принцип бойынша жұмыс істейді:

- толық бункерде, яғни электрод облысы флюске келгенде;

- электрлік шынжыр жабылып  -  шам жанады;

- бункер қайта тиеліп болғанда, электрлі шынжыр жабылады – белгі шамы сөнеді.

Конвертердегі процестің температурасын бақылау үшін ТПП – 0392-А (1а), ТХК – 0595 (3а), ТЭМ – 1088 (4а) термоэлектрлі преобразователи қолданылады.

Газдағы SO₂ құрамын бақылау үшін  SO₂ ультрамат (15аб) концетрмері бекітіледі.

Газжүргіш трактында газ ағымын дистанционды қолмен басқару келесі автоматтандырылған құрал байланысы көмегімен жасалады:

- УП 5200 басқару кілті

- универсалды қайта қосқыш

- ПМК магнитті қосқыш

- ПМЛ атқарушы механизм

Ауа шығынын басқару, фурманы сақтау тұрақтылығын сақтау және конвертрлеу режімінің үнемділік есебі ушін қажет. Конвертрлеу процесін басқару щиті конвертрдің жанында қойылған.

4 Еңбек қорғау

4.1 Қауіпті өндірістік факторлар анализі

Конвертірлеу цехы ыстық цехтар сатысына жатады. Ыстық операциялар жиі жүргізілетіндіктен цехта микроклимат тұрақсыз жиі өзгеретін параметрлермен, әр түрлі ауа температурасы бар зоналар құралады.

Ауа температурасының тез арада өзгеруі организімнің жылу реттігіне жаман әсер етеді. Цехта әрқашанда потенциалды жарылыс қаупы бар. Жарылыс ерітілген металл және шлак суға тигенде болуы мүмкін. Цехтағы барлық агрегат электр сымдармен жұмыс істейді, сондықтан электр тоғына түсу қаупы бар.

Цехта өндіріс ерекшелігі болып, құрамында мырыш, қорғасын бар шикі затты қайта өндіру болып табылады. Конвертерлеуде қорғасын және мырыш аэрозольдері құралады, сұрғылт ангидрит бөліне бастайды. Бөлінудің негізгі бастамасы болып мыналар саналады: транспортердегі көтеріліп – түсу орындары, пештер және қойғыштардағы ерітіндінің шығарылуы, конвертерлеу операциясы, қабыршықты бұзу байланысы, қара мысты құю.

Жұмыс аумағында зиянды зыттар концентрациясы, берілген концентрация нормасынан аспауы керек, ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ бекітілген.

4.1 кестесі – Жұмыс аумағында ауадағы зиянды заттар концентрациясы

| Заттар | ПДК, мг/м3 | Қауіптілік класы | Агрегаттық жағдай |
| --- | --- | --- | --- |
| Қорғасын | 0,01 | 1 | а |
| Мыс | 1 | 2 | а |
| Мырыш тотығы | 6 | 3 | а |
| Күкірт қышқылы | 1 | 2 | а |

Мұндағы а – аэрозольдер.

Күкірт ангидриді - өткір иісті, көздің шырышты қабығына және жоғарғы тыныс жолдарына әсер етеді. SO₂ ауада болғанда жөтел, тұншығу және жалпы әлсміздік туғызады. SO₂ концентрациясы бар ауамен тыныс алу гастрит, бронхит, лорингит сияқты ауыруларға шалдықтырады. Қорғасын – уы, нерв жүйесінде, қанда және сосудта өзгерушілік болады. Өндірістік талаптарда қорғасын аэрозольдерімен улану созылмалы ауыру түрі ретенде көрсетіледі.

Мырыш – химиялы таза, тәжірибелі зиянсыз, бірақ мырыш қышқыл аэрозолі айнытушы түрлеріне ие. Мыс – организмге бу және шаң түрінде түседі. Бу, шаңмен дем алу жоғарғы тыныс алу жолдарын инфекциялық қатар сырқауына әкеп соқтыруы мүмкін.

Шаң шикі затты үгітуде, тиегенде, қайта төккенде пайда болады. Әртүрлі өндірістік шаңдармен ұзақ уақыт тыныс алу силикоз, қорғасыннан улану сияқты қызметтік сырқау тудыруы мүмкін.

4.2 Ұйымдастырушылық шаралар

Зауытта еңбек қауыпсіздігі қауыпсіздік техникасы бойынша бас инженерге жүктелген. Цехта еңбек  қауіпсіздігі қауіпсіздік техника бойынша инженерге жүктелген, ал еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету ауысым шеберіне жүктелген.

Зауытта 18 жастан төмен емес, медициналық коммиссиядан өту қажеттілігімен адамдар қабылданады. Зауытта еңбек етушілер нұсқау өтеді:

- енгізуші өндіріске қабылданар кезде техникалық қауіпсіздік бөліменде нусқаушымен жүргізіледі;

- алғашқы нусқау жұмыс орнында шебермен жүргізіледі;

- жоспарланбаған нұсқау қауіпсіздік техникасы бойынша технологиялық нұсқау өзгерген жағдайда немесе жұмыста күнтізбе бойынша 30 күн жұмыста болмаған кезде жүргізіледі;

- қайталау нұсқау кварталда бір рет жүргізіледі;

- сырғымалы нұсқау қауіпті жұмыстарға рұқсат қағаз жасағанда немесе қауіпсіздік техникасын бұзғанда жүргізіледі;

- кейін олардың білімі тексеріледі және оның бағасы ҚТ бойынша нұсқаулар журнылында тексерушінің қолымен белгіленеді.

Нүсқаулар арнайы жабдықтармен, әдебиет және көрсеткіштермен қамтамасыз етілген техника қауіпсіздігі бойынша бөлмеде тексеріледі.

Цехта аварияны тоқтату бойынша нұсқауға келісті құрылған аварияның тоқтату жоспары болуы керек.

4.3 Техникалық шаралар

4.3.1 Электр қауыпсіздігін қамтамасыз ету

Электр тоғы соқпау үшін цех салынарда барлық нормалар орындалады, ТЭЕ және ТҚЕ бекітілген ережелер де. Барлық электр қозғағыштар жерлетілген, қол жетпейтін жерлерде орналасқан. Кабель сымдары мекеменің конструкциясы бойынша еденде, жабқыштарда және машина фундаменттерінде орналасқан каналдарда, блоктарда, мұржаларда орналастырылған. Барлық электр қозғағыштардың қысқа үзілулерден қорғанысы бар. Электр жабдықтарына рұқсаты бар персоналда жеке қорғаныс құралдары бар.

Салынып жатқан «ПВ» бекіністер қауыпсіздігі қорғау шарбақтарын изоляциялау жолымен жасалады, қателескен операцияны тоқтату үшін, байқаусызда жабдықтар бөлімі және сым бөлшектері тоқ көбею астында қалғанда сөндіретін пештің тоғының көбейуін дыбыс белгісімен қабарлайтын сенімді және жылдам әсер ететін жабдық.

4.3.2 Күкірт қышқыл ангидридін тастауды тоқтату бойынша шаралар

Өндерістік мекемелерге және ауа атмосферасына . SO₂  келгенін хабарлайтын профилактикалық шаралар жабдықтардың герметизациясы және газ жүргізу жүйесінде аяқталады: қышқыл ангидридін утилизациялап, күкірт қышқылын алу, жалпы және тұрақты соратын сенімді жұмыс жасайтын вентиляция жабдығы. Мыспен шлак беру кезінде ожаулардан тұрақты газдарды сору, шаңның бөлінуі вентиляция арқылы жасалады.

ДН-26,4 типті орта жүргізгіш түтін сорғыш орналастырылған. Бірақта түтін сорғыш берілуі 26000 м/с құрайды. Циклондардан, қазан утелизатор және электрфильтрден құралған газды тазалаудың қыйын жүйесі шаң және газды тастауды нольге әкеледі.

4.3.3 Желдету есебі

Шаңданумен, сонымен қатар артық жылумен күресу үшін тән желдету, аэрацияны көп қолдану қарастырылған. Ол артық жылу бойынша ауа алмастыру есебі және жылу тегеурін арқылы жасалады:

Θизб

α = —-———— ,  мұндағы С – ауаның жылу сйымдылығы = 1,01

С · ρt · (t2 – t1)

ρt – ауаның бекімділігі 1,17 – ге тең;

t1 – келетін ауаның температурасы 18 Сº тең;

t2 – шығатын ауаның температурасы 27 Сº тең;

Желдету кезінде ауаның температурасы тең:

V = g· N = 195840·3,8 = 744192 м3  g · N = 195840·3,8 = 744192 м3.

ВП – 3200-11 жетегімен, 360 м/с өндірістілігімен, 3500 кВт жетек қуаттылығымен желдеткішті құруға аламыз.

4.4 Санитарлы – гигиеналық шаралар

4.4.1 Микроклиматпен қамтамасыз ету

Ыстық цехтардағы жұмыскерлердің дұрыс еңбек талаптарымен қамтамасыз ету үшін онда белгілі бір микроклимат – температура, ылғалдылық, ауаның қозғалу жылдамдығы СНиП 11-33-75 ұстап тұру керек.

Жылдың суық мезгілінде ауаның температурасы 13 – 22 Сº және жылы кезде 17 - 25 Сº, ауаның ылғалдығы суық және ауыспалы кезде 80% көп емес, жылы кездерде 22 – 28 Сº , суық және жылы кездердк ауа ылғалдылығының өзгеруі 0,3 м/с – тен көп болмайды. Негізгі параметрді ауа алмастыру қамтамасыс етеді – үрлеу және ішке сорып желдету, ауаны тән қорғау. Жылдың суық мезгілінде қақпа арасында ауа перделері қолданылады. Өндірістік бөлмеде жұмыс істеу ауласы шаңмен ластанғанын ескерту үшін, қайта қортуға әкелген металды реті келгенше ылғалдап тұру керек, жабдықты дұрыс қолдану керек, уақытымен және дұрыстап жұмыс орнын тазалау керек. СНиП 245 – 71 цехтың санитарлы қызметін қарастырады. Цехта су ішетін шаптырмалар, алғашқы медициналық көмек көрсететін қорапша бар. Проект бойынша цехтан 100 м қашықтықта санитарлы – комплексі қарастырылған. Жұмыскерлер үшін бір мезгілді профилактикалық тамақтану ұйымдастырылған. Жиі және жоспарлана жұмыскерлер жыл сайынғы профилактикалық медициналық тексеруден өтеді және профилактикалық шешім өткізіледі.

4.4.2 Жасанды жарық есебі

Еңбек ету талаптарын жақсарту үшін рационалды жарық маңызды орын алады. Цехтың жарық жүйесі СНиП 11-4-79 қарасты орындалған. Санитарлы нормаға келісті цех көз жұмыстарының 8- ші дәрежеге жатады. Тән және жасанды жарық қолданалады. Тұрақты жарық шамдар көмегімен байқалады. Жұмыс орындарында қажетті жарық көлемін жасайтын әр белгілерде орнатылған.

Жалпы жарық беру цехтағы фермаларда орналасқан шамдар көмегімен жасалады. Авариялы жарық беру қарастырылған, ол жұмыс орындарын бекітілген нормадан 10% жарықпен қамтамасыз етеді.

Жасанды жарық беру есбін жасймыз:

1. Бас жарық беру:         А=180 м,  В=24  м,  Н=19 м.

Шамдарды ілу есептік биіктігі 18 м. Конусы қисық  ДРЛ шамшықтармен «универсаль» шамдарын таңдаймыз Л= =0,6

Шамдардың ара қашықтығы 12м, қабырғыдан шамға диінгі ара қашықтық 6м, сонда қажет шамдар: 180:12=15{30дана 2 қатарға)

Қажетті шамшықтар

F=

8-ші дәрежелі жұмыс үшін қажетті жарық Emin=50лк. Жарық беру төмендеу коэффиценті К=1,8 . Ауданы S=180-24=4320м, ДРЛ шамшығы үшін z=1.15

Индексі:  i = ==1,2

¡=1,2   η=44%.           F==33872 лк

Қуаттылығы 500вт стандартты жүйелік ағымы F=3500лк ДРЛ шамды қабылдаймыз.

2. Фурмаланған аулада жарық беру есебі.

Шамдарманы ілу биіктігі Һ=4 м,   А=120м, В=12м.

Шамдармалар арасындағы қашықтық 24 м.

Шамдармалар саны 120 : 24 = 6 дана          F=

Ондағы Emin=75 лк, бірақ негізгіден тұрақты жарық беру 30%, сондықтан Emin  25 лк  қабылдаймыз.

К=1,8;   S=120·12=1440; Z=1,15

i==2,7;  тогда  η=655             F==19107лк

ПТД 200В шамын таңдаймыз, F = 22000 лк.

3. Авариялы жарық беру.

А=180 м;   В=24 м;  h=10 м.

Шамдармалар арасындағы қашықтық 18 м

180:18=10 дана ( 2 қатар -  20  дана)    F=

Emin=5  лк (19%  негізгіден).

К=1,8;  S=180*24=4320 м2;  Z=1,15

i==2,1;  η=61%

F==3665 лк

НГД   100Вт  шамын таңдаймыз                  F=3700 лк.

4.4.3 Арнайы киіммен және жеке қорғау заттарымен қамтамасыз ету

Арнайы киімдер сонымен қатар ыстық цехта жұмыс істеушілерді жылу бөліну әсерінен, күйгеннен, ертілген заттардың шашырауынан қорғау үшін де қызмет көрсетеді.

Бет және көзді қорғау үшін органикалық шыныдан щиттер қолданады. Крандар жұмыс істегенде қорғау маскаларын тағу керек.

Шаңның, күкірт ангидридінің шығу қаупі болған кезде газға қарсы және «лепесток» респираторын өзімен бірге алып журу керек, олар органдарды нейтралды, радиоактивті және жіңішке, орта дисперсті аэрозольден қорғау үшін тағайындалған. Газға қарсышыны газдың концентрациясы 25-тен жоғары болмағанда қолданады. Конвертерлеу цехының жұмыскерлерге арнайы киім беру нормасы кестеде көрсетілген.

4.2 Кестесі – жеке қорғау заттары

| Мамандығы | Киім түрі | Кию мерзімі ай |
| --- | --- | --- |
| Конверторшы | Костюм суконный | 12 |
|  | Пима | 12 |
|  | Киіз қалпақ | 12 |
|  | Противогаз «В» | Кезекші |
|  | Қорғау шынысы | Кезекші |
| Кран жүргізуші | Костюм х/б | 12 |
|  | Руковицы комбинир. | 2 |
|  | Комбинированные |  |
|  | Перчатки резиновые | Кезекші |
|  | Галоши диэлектр. | Кезекші |
| Конвертерлер шебері | Костюм суконный | 24 |
|  | Рукавицы суконные | 3 |
|  | Ботинки кожаные | 24 |
| Құю көлігінің жүргізушісі | Костюм суконный | 12 |
|  | Пима |  |
|  | Рукавицы суконные | 1 |
|  | Шляпа войлочная | 12 |
|  | Қорғау шынысы | Тозғанға дейін |
| Тиеуші | Костюм х/б | 12 |
|  | Тері аяқ киімі | 12 |
|  | Рукавицы комбинир. | 1 |
|  | «Лепесток» респираторы | Тозғанға дейін |
| Ыстық жұмыс учаскесіндегі электр слесары және слесарьшы | Комбинезон х/б | 12 |
|  | Ботинки кожаные | 12 |
|  | Рукавицы комбинир. | 2 |
|  | Қорғау көзілдірігі | Тозғанға дейін |
|  | «Лепесток» респираторы | Тозғанға дейін |
| Электр слесарьге қосымша | Перчатки диэлектрич. | Кезекші |
|  | Галоши диэлектрич. | Кезекші |

4.5 Өртке қарсы шаралар

СНиП 11-270 келісті цех өндірістік қауіптігі бойынша өртті өндіріс категориясы – жанғыш заттар және ыстық, қайнатылған немесе ертілген түрде жатады.

Өңдеу жұмыстары оттың және от ұшқындарының шығуымен байланысты.

Отқа шыдамдылығы бойынша мекеме 2 класқа жатады. Сыртқы және ішкі қабырғалары кірпіштен және темір бетоннан жасалған, элементтер арасындағы сатылар темірден және темір бетоннан.

Цехтан адамдарды шығаратын екі есік бар, бас шығу есігі және қақпа цехтың оң жағында.

Өрт шығу әсері болып:

А) Электр сымдарын изоляциялаудағы жөнсіздіктер. Жоғары температурадан изоляциялаудың бұзылуы.

Б) Электр жабдықтарының жөнсіздіктері, қысқа үзілулер.

В) Ылғалдың конвертерлер жанында болғаны қайнатылған металға тиген кезде жарылыс тудыруы мүмкін.

Цехта өрттен ескертетін және сөндіретін арнайы бөлінген учаскелер бар, онда топырақ толтырылған жәшіктер, ОХП-10,  ОУ-5,  ОУ-8 өрт сөндіргіштер тұр.

Цехта өз еркімен қорғау дружинасы ұйымдастырылған.

Цех мекемелерінде найзағайға қарсы жабдықтар бар. Найзағай қабылдағыш болып металл сеткасы, тоқ өткізбейтін өрт сатысы және мекеме арматурасы болып табылады.

Жерлеткіш жерде орналасқан, қиылыс сымдары 0,8 м тереңдікке қағылғын. Белгі беретін жабдық бар.

5 Еңбек ұйымдастыру және өндіріспен басқару

5.1 Бір жұмыскер балансы бойынша жұмыс уақытының қор есебі

Қара мыс өндіру процесі үздіксіз болғандықтан зиянды еңбек талапты өндіріске жатады, сондықтан барлық жұмыскерлер үшін 36 сағатқа жұмыс аптасы қабылданады.

Жабдықтың күнтізбе жұмыс уақыты

365 х 24=8760 сағат.

Бір жұмыскердің бір жылда 52 демалыс, мерекелік, мереке алдындағы кундері болғанда жұмыс істей алатын номиналды уақыты:

(365-(52+8)) х 6=1830 сағат.

Сондықтан, өндірістің үзілмеуін қамтамасыз ету үшін қажет:

8760 / 1830=4,72  орта есеппен 5  бригада.

5 бригадалы еңбекті ұйымдастыруда, ауысым кестесінің циклі:

3 х 5=15  күн құрайды.

Бір жұмыскердің бір циклда шығу саны – 9 күн.

Осыдан, бір жұмыскер бір жылда:

365 х 9/15 х 8=1752 сағат жұмыс істейді.

Номиналды қорға дейінгі істелмеген жұмыс

1830-1752=78 сағат құрайды.

Жұмыс ауысымдарында бұл  78/8 = 9,75 орта есеппен 10 ауысымды құрайды. Бұл істелмеген жұмыс айлар бойынша өндіріссіздік ауысым түрінде тең бөлінеді. Демалыс бір ауысымнан келесі ауысымға көшкенде ауысымның кері қайталануында:

-   1-ші ауысымнан 3-шіге  16+24+24+16=80 сағат;

-   3-ші ауысымнан 2-шіге  24+24+8=56 сағат;

-   2-ші ауысымнан 1-шіге  8+24+24=56 сағат құрайды.

Жұмысқа шығу кестесін құрайық.

Бір жұмыскердің бір жылғы жұмыс уақытының балансын құраймыз, негізгі жұмыскерлерге үздіксіз өндірісте 8 сағаттық жұмыс күнімен.

5.2 кестесі – Бір жұмысшының жұмыс уақытының  жоспарлы балансы

| Көрсеткіштер | Белгілер | Ұзақтылық |
| --- | --- | --- |
| 1. Күнтізбе уақыты | Ткал | 365 |
| 2. Ауысым кестесіне келісті демалыс және жұмыссыз күндер |  | 56 |
| 3. Номинальный фонд рабочего времени\ дни\ | Тном | 313 |
| 4. Не выходы на работу |  |  |
| А) очередные и дополнительные отпуски |  | 54 |
| Б) выполнение гост. И общ. Обязанностей |  | 4 |
| В) по болезни |  | 2 |
| Г) отпуск учащимся |  | 1 |
| Итого невыходов: |  | 61 |
| 5. Эффективный фонд рабочего времени\дни\ | Тэф | 252 |
| 6. Использование номинального фонда рабочего времени, \ дни \ | (Тэф\Тном) х 100 | (252/313) х 100=80,9% |
| 7. Продолжительность одной смены , \ часы \ |  | 8 |
| 8. Полезный фонд рабочего времени, \ часы \ |  | 252*8=2016 |
| 9. Коэффициент перехода от явочного к списочному | К=Тном\Тэф | 313/252=1,24 |

5.2 Мамандар құрамындағы еңбек етушілер санының есебі

Қара мыс өндірісінің технологиялық схемасының қиындығын ескере отырып, өндірістік жұмыскерлер санын агрегаттарға қызмет көрсету нормасы және жұмыс орны негізінде білеміз. Өйткені бұл өндірісте өндіру нормасын немесе уақыт нормасын бекітетін мүмкіндік жоқ.

Жұмыскерлердің келу санын қызмет көрсету нормасы бойынша білу мына формула бойынша жасалады:

Nкелу =Нқызм. х А х С,

мұндағы Н қызм. – агрегаттағы қызмет ету нормасы;

А  - агрегат саны;

С  - тәутіктегі ауысым саны.

Штаттық санын білу мына формула бойынша жасалады

Nдана = Нқызм. х А х (С+1)= Nкелу  + N ауыс.

мұндағы N ауыс. – ауыстырылатын жұмыскерлер саны, жұмыс ауысым санына тең.

Тізім саны мына формула бойынша жасалады:

Nтіз.= Nкелу х Kc =Nкелу х Tĸ/Тэф.

5.2.1 Негізгі және қосымша жұмыскерлер санын есептеу

Жұмыскерлер санының есебін қабылдаймыз

1. Аға конверторшы

а) Тәулікте келетін саны Nкелу =Нқызм. х А х С= 0,5х 3 х 3 = 6 адам

мұндағы Н қызм. – агрегаттағы қызмет ету нормасы;

А  - агрегат саны;

С  - тәутіктегі ауысым саны.

б) Тәулік бойындағы тізім сандары

Nтіз.= Nкелу х Tном/Tэф. = 5 х 1,24=7 адам

2. Конвертерші – фурмовшы.

а) Тәулік бойындағы келетін сандар Nкелу =1,5 х 3 х 3=18 адам

б) Тәулік бойындағы тізім сандары Nтіз. =18 х  1,24 = 22 адам.

5.3 кестесі – Негізгі және қосымша жұмысшылар саны

| Жұмысшылар қызметтерінің аты | Норматив на обсл. на ед. оборудования | Агрегат-тар саны | Келу саны | Штат-тық сан. | Ауысу коэффи-циенті | Тізім саны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ауы-сымда | Тәу-лікте |  |  |  |
| Негізгі жұмыскерлер |
| 1. Аға конверторшы |  | 0,5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1,24 | 10 |
| 2.Конверторшы-фурмовшы |  | 1,5 | 3 | 6 | 18 | 24 | 1,24 | 30 |
| 3. Пульт операторы |  | 0,25 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,24 | 5 |
| 4. Кран жүргізуші |  | 0,75 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1,24 | 10 |
| 5. Сигналист спекальщик |  | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1,24 | 15 |
| Барлығы: |  | 4 | 15 | 14 | 42 | 56 | 6,2 | 70 |
| Қосымша жұмыскерлер |
| 1.Газоходтар тазалаушы |  | 0,25 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,24 | 5 |
| 2. Кезекші электрик |  | 0,25 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,24 | 5 |
| 3. Кезекші слесарь |  | 0,25 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,24 | 5 |
| 4. Пешші – тасшы |  | 0,25 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,24 | 5 |
| 5. Шаң тазалаушы |  | 0,25 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,24 | 5 |
| Барлығы: |  | 1,25 | 15 | 5 | 15 | 20 | 6,2 | 25 |

5.2.2 Қызметшілер және ИТЖ санының есебі

Металлургиялық цехтың конвертер бөлімінің қызметшілер және ИТЖ штат кестесі.

5.4 кестесі – МОГ қызметшілері және ИТЖ саны

| Должность Категория Численность | Месячный оклад (тенге) | Годовой оклад (тенге) |
| --- | --- | --- |
| 1.Начальник Конвертерного ИТР 1 Отдела | 3500 | 4200 |
| 2.Старший мастер ИТР 1 | 2800 | 33600 |
| 3.Сменный мастер ИТР 5 | 10000 | 120000 |
| 4.Электрик ИТР 1 | 1000 | 12000 |
| 5.Механик ИТР 1 | 1000 | 12000 |
| 6.Нормировщик Служащий 1 | 1100 | 13200 |
| 7.Табельщик Служащий 1 | 1100 | 13200 |
| 8.Бухгалтер Служащий 1 | 1800 | 21600 |
| Итого: 12 | 22300 | 267600 |

5.3 МОП қызметкерлері және ИТЖ жұмыскерлердің еңбек ақы қорының жылдық есебі.

5.5 кестесі – ИТЖ және МОП қызметкерлерінің еңбек ақы қорының жылдық есебі

| Қызметіь | Категориясы | Са-ны | Ай-лық жал-ақы | р\к | Еңбек ақының айлық қоры | Еңбек ақының жылдық қоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Бастық | ИТЖ | 1 | 3500 | 1,4 | 4900 | 58800 |
| 2.Старший мастер | ИТЖ | 1 | 2800 | 1,4 | 3920 | 47040 |
| 3.Сменный мастер | ИТЖ | 5 | 10000 | 1,4 | 14000 | 168000 |
| 4.Электрик | ИТЖ | 1 | 1000 | 1,4 | 1400 | 16800 |
| 5.Механик | ИТЖ | 1 | 1000 | 1,4 | 1400 | 16800 |
| 6.Нормировщик | Қызметкер. | 1 | 1100 | 1,4 | 1540 | 18480 |
| 7.Табельщик | Служ. | 1 | 1100 | 1,4 | 1540 | 18480 |
| 8.Бухгалтер | Служ. | 1 | 1800 | 1,4 | 2520 | 30240 |
| Итого: |  | 12 | 21800 | 1,4 | 31220 | 374640 |

5.3.2 Негізгі және қосымша жұмыскерлердің еңбек ақысының жылдық қор есебі

5.5 Кестесінде берілгенді қолданып, мамандығы бойынша еңбек ақыны есептейік

1) 5-ші дәрежелі аға конвертерші.

Аға конвертершінің күндізгі тарифі – 115,824 құрайды, тізім саны 6 адам. Жұмыс уақытының тиімді қоры 252 ауысым:

А) Барлық жұмыскерлердің жұмыс істеу ұзақтылығы адам-ауысым

252 х 6 = 1512

Б) Еңбек ақының тарифті қоры 1512 х 115,824 = 175125,88  тенге.

В) Түнгі уақыттағы жұмыс үшін төленетін ақы 60 ( еңбек ақы тарифті қорынан   175125,88 х 0,6=105075,52  тенге.

Г) Түнгі уақыттағы жұмыс үшін төленетін ақы 20 ( тарифті қордан:

175125,88 х 02=35025,18  тенге.

Д) Жоспарды орындағаны үшін сыйақы 40 ( тарифті қордан

175125,88 х 0,4=70050,35  тенге.

Барлығы: еңбек ақы негізгі қоры

175125,88+105075,52+35025,18+70050,35 =385276,92  тенге.

Еңбек ақының қосымша қоры.

А) Мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындау уақытына төленетін ақы 1 ( негізгі еңбек ақы қорынан

385276,92*0,214 =  82449,26  тенге. құрайды.

Еңбек ақының қосымша қорының барлығы

3852,77+82449,26 = 86302,03  тенге.

Еңбек ақының жалпы қоры:

539387,67+86302,03 = 625689,70  тенге.

Бір жұмыскердің орта айлық еңбек ақысы

625689,70 / 12 / 6 = 8690  тенге.

Мамандықтары бойынша қалған жұмыскерлердің еңбек ақы қорының жылдық есебі сол сияқты жасалады, қосымша жұмыскерлердің сыйақысынан басқа, ол 255 тарифтік қойылымға тең.

7.6 кестесі – Негізгі және қосымша жұмыскерлердің еңбек ақысының жылдық қоры

6 Құрылыс шешімдері

6.1 Құрылыс ауласының мінездемесі

Жобаланған цех тегістелген барлық жағынан жел соғу үшін ашық жерде құрылады. Берілген ауданда статистика бойынша ешқандай жер сілкіністері байқалмаған, сондықтан ғимаратты сейсмикалық 5 балға есептейміз. Берілген жердің топырағы сазды-құмдақ сондықтан фундамент астына негізгі топырақты жасанды бекітілуін талап етеді, ол ауыр салмақтан басылып қалмау және жер асты суының әсеріне түспеу үшін.

Климат өте континентальды, ауаның температурасы белгілі бір амплитудалармен мінезделеді, қаңтар айында температура (-41С), шілде айында (+39С), тәулік бойы температура жиі өзгереді (+/- 17С). Желдің бағыттары шығыс, батыс болып келеді, ол ауа сызығы және жоғарғы қысым сызығының қосылуынан байқалады. Қаңтар және сәуір аралығында көрсетілген жолда желдің қайталануы 45-60 градус аралығында ауытқиды. Ең желді ай – қаңтар, батысқа бағытталған желдер. Маусым – шілдеде шығыс желдері. Желдің жылдамдығы секундына 5 – 22 метр.

Атмосфераның бұзылуы ауданда аз, олардың көлемі жылына 125-тен 160-қа дейін ауытқиды.

Ауаның температуралық режиміне келісті және аз мөлшерде бұзылуы, мұнда ауаның төмен ылғалдылығы байқалады, Қазақстан бойынша бұл аудан ауа құрғақшылығынан 1-ші орын алады.

Технологиялық қажеттіліктерге судың теориялық шығыны айына 900,0 мың куб.метр аралығында болады. Берілген аулада әрі эксплуатация үшін қолдануға болатын құрылыс объектілері болған жоқ.

6.9 Жабдықты сыйыстыру және реттеу

Жылына қара мыс 130,0 мың тонна өндіруден, біз бес көлденең конвертер бекітеміз (оның 3-і жұмыс қалпында, біруеі резервте, біреуі сақтаулы) әрқайсысының өндірушілігі 80,0 тонна.

Конвертерлер орнарастырылған негізгі бөлімді ескере отырып, көтергіш –көліктермен қамтамасыз етілген (бес 50 тонналы электр көпірлі крандармен), қосымша бөлімде бір магнитті-грейферлі кранды жоспарлаймыз, жүк көтергіштігі 10 тонна.

6.3 Жоспарланған  ғимараттың конструтивті жүйесі

Цехтың габариттері келесі, колонналар арасы 6 метр, аралықтар 9 және 24 метр. Конвертер цехының екінші аралығында жөндеу алаңы оператор, щебер бөлмелер, дәретхана орналасқан.

Котлаванның түбіне ұсақталған тас кесектерін төгіп, құрышталған құрал – саймандар және параллелепипед түрінде колонналар астына бөренелі фундаментті құяды, конвертерлер астына бутовый тасты фундамент түрінде салады. Фундамент ғимараттың көтерер элементін ұстап тұрады және ауырлықты негізіне береді.

Фундаменттің құюылу терендігі 3,5 метр, бұл әкелетін ауырлық және топырақтың жайылу геологиялық талаптарын есептегенде алынған.

Цехтың едені марка 30 бетонмен жабылған, оған шойын плиталары қойылған. Бұл процесс кезінде тастаулар ерітілген заттың шашырауының болу мүмкіндігінен, сондықтан еден ауырлықтан жарылмау және температураның әсерінен еріп кетпеу керек.

Конвертерден металдар шығарған уақытта қышқыл ангидридінің бөлінуі болады, сондықтан да құрылысқа қоятын талап, ол конструкцияның неғұрлым қаттылығы және мықтылығы. Сонымен қатар, отқа төзімділігі сондықтан орындалу схемалары өз тағайындалуларына қарай әр түрлі материалдардан жасалады. Қабырғалардың өздері 300 маркалы бетоннан жасалған. Қоршайтын қабырғалар жоғарғы температураға төзімді, үнемділігі пайдалы кірпіштен жасалған. Бұл жағдайда отқа төзімді кірпіштер келеді, ковертерлерде және пештерде футеровка түрінде екінші рет қолданылады. Саздан жасалған 100-15 маркалы жәй кірпіш қолдануға болады.

Административтік – тұрмыстық бөлмелер цех ғимаратынан 100 метр қашықтықта орналасқан. Шикі зат және өнімнің әр түрін тасымалдау үшін цех теміржол көлігімен қамтамасыз етілген. Екінші аралықта теміржол қақпасы (4,5 х 6) қойылған, онда кісі өтетін тесік жасалған. Терезе аралықтары силикаттан жасалған кәдімгі шынымен әйнектелген, барлық су құбырлары құрыштан жасалған.

6.4 Жоспарланған ғиматтың мінездемесі

Цехта жасанды және тән жарық қолданылады. Тән жарық терезеден және П-бейнелі типті аэроционды шам жасалады.

Аэроционды шам жаз мезгілінде бөлменің тән аэрациясы үшін қызмет етеді. Бөлмеде екі түрлі желдеткіш қолданылады: жалпы айырбастау және міндетті. Ғимараттың ұзақ тұруы үшін біз әртүрлі шикізаттар элементін қолданамыз. Ғимарат аязға тұрақтылық талапқа сай келу үшін колонналар қуатты құрыш 50-ден  жасалған. Даттанудан қорғау үшін 600Сº-қа дейін температураны ұстайтын дат баспайтын құрыштан детальдар, алюминді құрыштан жабқыштар қолданылады.

Темір бетонды колонналар заут талаптары бойынша монтаж конструкциясынан жасалады, осы конструкцияларда алаңның құрылысы жасалады, ол жұмыстың уақытын, ғимараттың қаңқасын жасаумен байланысты шығынды азайтады.

Өндірістік және ішетін сумен қамтамасыз ететін шеңберлі жүйе қарастырылып отыр. Өндірістік және ішетін суды цехқа өткізу екі құбыр арқылы жасалады.

Санитарлы – тұрмыстық бөлмелер комплексі цехтан 300 метр ара қашықтьықта орналасқан: киім ілгіш, душ қабылдайтын бөлме, медициналық бөлімі, дем алатын бөлме, асхана.

7 Айналадағы ортаны қорғау

7.1 Газ және шаң тастау көзі

Түсті металлургия өндірісінде жасалатын әр түрлі және басқа да металлургиялық процестер кезінді үлкен көлемде өндірістік қалдықтар, ағынды сулар және газ тастандылары болады, оларды тазалау маңызды проблема болып табылады.

Металлуцргиялық зауыттардың газ тастандылары ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған болып бөлінеді.

Атмосфераға ұйымдастырылған газ және шаң тастандылары (түтін мұржасы арқылы) өндіріс жерінде айналадағы ортаның ластануы болып табылады. Ұйымдастырылмаған технологиялық тастандылар (ашық алаңдарда қойылған жабдықтардан, газ құбырларынан шығатын газдан және т.б.) ең бастысы зуаыттың жерін, жел болған кезде айналадағы тұрғылықты ластандырады.

Конвертерлеудің технологиялық процесі кезінде шаңның мөлшері, негізгі ерітілетін металл қосындыларын құрайтын, сонымен қатар жолаушы метелдар – темір, кадмия, мырыш, қорғасын, мышяк, теллур, висмут, күміс және т.б. жиналады. Мысалы, 1 тонна қара мысқа 2 тоннадан аса шаң және 8 тонна қышқыл жиналады.

7.2 Газды шаңнан тазалау

Шаңды газ ағынынан бөлу әдісіне қарай шаң аулаудың келесі әдістері болады.

    - Құрғак және механикалық;

    - Суланған;

    - Фильтрленген;

    - Электр статистикалық.

Металдан жасалған құрғақ шаң аулағыштарда шаң бөлшектері газ ағыныны ауырлық күш әсерінен бөлінеді (шаң отырғызғыш камерада), энерция күші (энерциялы шаң аулағышта), (центрге тартылыс күші) циклондарда.

Суланған шаң аулағыштарға механикалық күш әсерінен шаңның бөлінуі болатын аппараттар жатады.

Турбулентті жуғыштарды көбіне ұсақ бөлшектер құрайтын жұқа газ аулауға қолданады. Фильтрлеу шаң аулағыштарда шаңданған газдар матадан жасалған тосқауыл немесе көбіршікті қабат арқылы өтеді, щаң буда немесе фильтерлеу матаның бетінде жиналады.

Ыстық газдарды тазалау үшін көпіршікті керамикалық элеметті фильтрлер пайдаланады, олар уақыт сайын сөнеді және тазаланған газды кейін ғарай үрлеу жолымен генерірлейді. БМҚЗ-да газды тазалау газ өткізгіш трактінде шаң камерасында, циклондарда жасалады.

7.3 Ағынды суды тазалау

Өндірістік ағынды суды  зиянсыздандыру барлық өндірістер үшін міндетті болып саналады.

Металлургиялық зауыттың ағынды сулары өздерінің көп мөлшеріне және сапалы құрамына қарай қышқылданудың ұлғаюын және жиналған су оттегі тәртібінің нашарлауын, өлшенген заттардың құрамының ұлғаюын, судың тұнығуының төмендеуін және оның түсуінің пайда болуына жол береді.

Ағынды сулар конвертірлеу қожының түйіршігімен салыстырғанда өлшеген заттардың аз құрамымен бөлінеді. ( 6х10-7х10 мг/м).

Өлшенген ластандыратын заттары бар ағынды сулар тұрып қалған араластардан босатылады.

Ағынды сулардың ластануының құрамына қарай бірнеше тәсіл қолданады

- Физикалық тұнба, қалқыту, тұндыру, фильтрлеу .

- Физика- химиялық кристалдау, буландыру, тұндыру, фильтрлеу.

- Химиялық жою.

- Биологиялық- микробтар қолдану арқылы.

Ағынды суларды дұрыстап зиянсыздандыру үшін олардың құрамын үнемі бақылау керек. Ағынды судың құрамын жиналған суды жіберер алдында да бақылау керек.

8 Сметалық құжаттар

8.1 Ғимаратқа , құрылысқа және жабдықтарға шыққан күрделі шығындар есебі

8.1.1 Ғимаратқа ,құрылысқа және жабдықтарға шыққан күрделі шығын есебі

Металлургялық цехтың жоспарланған бөлімінің көлемі 32х60х120=195840 куб.метр құрайды.

Ғимараттың бір куб.метрінің бағасы 195840х 115=22521600 теңге болады.

Ғимараттың жалпы бағасы 195840 х115= 22521600 теңге болады.

Амортизациялық шығымдар ғимараттың сметалық құнынан 25 % құрайды 0,25 х 31530240=788256 теңге.

Ғимараттың сметалы бағасы 22521600 +9008640 =31530240 теңге.

Ғимараттың ағынды жөндеуі ғимараттың сметалы құнынан 1,5% құрайды.31530240 х0.015=472953 теңге.

8.1.2 Жабдыққа кететін күрделі шығында табу

Бөлімдегі конвертерлер саны үшеу. Жарамды баға бойынша біреуінің бағасы 4200000 теңгені құрайды. Сонда жалпы бағасы 7200000+1440000 = 8640000.

Амортизацияланған шығымдарды конвертірлеудің сметалы құнынан 5,5 % құрайды. 8640000 х0,055 = 4752000 теңге.

Басқа жабдықтар есебі нақты жасалады.

Конвертірлер бөлімінің жабдықтар құны 15941207,4 теңгені құрайды. Есептелмеген қосымша жабдықтың құны негізгі жабдықтың сметалы құнынан 10% құрайды:

15941207,4х0,1 =1594120,74 теңге.

Жабдықтарды ұзақ жөндеу жұмыстары негізгі жабдықтың және есептелмеген қосымша жабдықтардың құнынан 4,5% құрайды

( 15941207,4+1594120,7) х 0,045=788089,77  тенге.

Құрал сайманның және басқа да заттардың құны барлық  жабдықтар құнынан 1 % құрайды:

(15941207,4+1594120,74)*0,01=175353,28 тенге.

8.1.3 Амортизаторлық шығымдарды табу

Амортизаторлық шығымдар жабдықтың құнынан теңгені құрайды. Амортизацияның жалпы орташа нормасы:

НА= х 100=7,4%.

Амортизациялық шығымдар орташа норма  есебі бойынша қосымша жабдықтардың және басқа да құралдарының құнынан амортизациялық шығымды табамыз.

Амортизациялық шығымдар орташа норма  есебі бойынша қосымша жабдықтардың құнынан 1594120.74х 7,4 /100=117960,93 теңге болады.

Амортизациялық шығымдар басқа да құралдар құнынан 175353,28 х 7,4/100=12976,14 теңге құрайды.

Бөлімдегі барлық жабдықтарға және басқа да құралдарға амортизациялық шығым құны

1178119,9+15941207,4+1594120,74+17553,28=18888801,32 теңге құрайды.

8.1 кестесі – Ғимаратқа, нысанға және жабдықтарға шыққан шығын

| Расходы и затраты | Саны | Бағасы (тенге) | Соммасы (тенге) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ғимаратқа және нысанға Амортизациалық шығым Ғимараттың ағымды жөнделуі Жабдықтарды А) конвертер Б) ленталы транспортер В) түтін сорғыш Г) көпірлі кран Д) газ өткізгіш Ж) ожаулы шаруашылық (ожаулар) 5. Басқа да құралдар 6. Есептелмеген қосымша жабдықтар 7. Жабдықтардың ағымды жөнделуі 8. Амортизациялық шығым | 1 3 1 1 2 1 15 | 31530240 2880000 833140,1 70273,8 | 31530240 788256 472953 8640000 2824508,7 1323455 1666280,2 432857 1054107 175353,28 1594120,74 798089,77 1888801,32 |
| Барлығы: |  |  | 53179002,01 |

9 Инвестициялау анализі

9.1 Есептеу үщін алғашқы мәліметтер

-Өндірістілігі жылына 130 мың тонна.

- Жұмыс уақытының тиімділік қоры 330 тәулік.

- Конвертірдің сыйымдылығы 80 тонна.

- Штейндегі мыстың құрамы 40%.

- Қождағы мыстың құрамы 2,5%.

9.2 Пайдалану шығын есебі.

9.2.1 Жабдықтар

Жабдықтардың жалпы сметалық құны 15941207,4 теңге болып саналатын амортизациялық шығымдар -1888801,32 т.

9.2.2 Цехтың шығын есебі

Цехтың шығын суммасы 472953,6 теңге болып табылған. Бір тонна  қара мысқа цехтың шығын соммасы 2,371 теңге болып табылған.

9.2.3 Тауарлы өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы

9.2.3.1 Өнімнің жалпы (оптовый) құнының есебі

Өнімнің жалпы құны 112500 теңге болып табылған. Бір тонна қара мыстың өзіндік құны 4,1 теңге болып табылады.

9.2.3.2 Тауарлы өнімнің өзіндік құнының есебі

Өнімнің өзіндік құны өндіріске өнімді дайындау және өткізу қаншаға тұратынын көрсетеді, ол өндірістің пайдаланған құралдарға, берілген жалақыны ақшалай түріндегі шығынын көрсетеді.

Бір тонна қара мыстың өзіндік құнының калькуляциясы.

- Шикізат және негізгі материалдар:

а) 1 тонна қара мысқа бос материалдық баланстан мыс штейнінің шығыны:

= 2,41т

Барлық өнімнің шығарылуына: 130000 х 2,41= 31300т;

б) Бір тонна қара мысқа қышқылданған руданың шығыны:

- Қосымша материалдар:

а) суық матералдар: т.

3. Қайтару:

а) Конвертелі шлак, оның шығыны 1 тонна қара мысқа  0,0639 т құрайды. Барлық өнімнің шығарылуына: 130000*0,06394=8312,2 теңге;

б) Газдағы қышқыл, оның шығыны 1 тонна қара мысқа 0,02289 т құрайды. Барлық өнімнің шығарылуына 130000*0,0016=208 т.

4. Энерго шығындар:

а) Бір тонна қара мысқа электр қуатының шығыны 116,8 кВт/сағ құрайды. Барлық өнімнің шығарылуына: 130000*116,8=15184000 кВт/сағ;

б) Бір тонна қара мысқа су шығыны 0,04 мың куб.м құрайды. Барлық өнімнің шығарылуына: 130000*0,04=5200 мың куб.м.

5. Негізгі және қосымша жұмыскерлердің жалақысы:

а) Өндірістік жұмыскерлердің негізгі жалақысы 4941925,06 теңгені құрайды. 1 тонна қара мысқа  теңге;

б) Барлық өнімнің шығарылуына қосымша жалақы 790708,011 теңгені құрайды.

1 тонна қара мысқа: 2121074,2 теңге.

1 тонна қара мысқа:  теңге.

6. Жабдықты қолдану және ұстай шығыны:

а) Барлық өнімгің шығарылуына амортизациялық шығымы 1178119,9 теңгені құрайды.

1 тонна қара мысқа:  теңге;

б) Жабдықтарды ұстау шығыны барлық жабдықтардың құнынан 2% құрайды. Барлық өнімнің шығарылуына 15941207,4*0,02=318824,4 теңге.

1 тонна қара мысқа:  теңге.

8. Цехтың шығыны:

а) ИТЖ және НОП қызметкерлерінің жалақысы барлық өнім шығарылуына 708960 теңге құрайды.

1 тонна қара мысқа: теңге;

б) 1 тонна мысқа социалды сақтандыруға шығыны (отчисление):

теңге;

в) Ғиараттың және құрылыстың барлық өнімнің шығарылуына амортизайиялық шығыны (отчисления) – 788256 теңге құрайды.

1 тонна қара мысқа:  теңге;

г) Ғимараттың және құрылыстың ұзақ жөндеу жұмыстарына және ұстауына шығарылатын шығын 1,5 тонна құрайды.

1,5%=472953,6 теңге. Бір тонна қара мысқа:  теңге;

д) Еңбек қорғау шығыны жұмыскерлердің жалақысынан 10% құрайды, барлық шығарылатын өнімнен 5732632,99*0,1=573263,3 теңге.

1 тонна мысқа: теңге;

е) Басқа да цехтың шығындары цехтың есептелген шығындарынан 10% құрайды. Барлық шығарылған өнімге:

(708960+262315,2+788256+472953,6+573326,3)*0,1=280574,8 теңге.

| Шығындар статьясы | өлш. бірл. | Барлық өнімге | өнімнің бір бөлігіне |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | саны | бағасы | сомасы | саны | сомасы |
| 1 шикізат және негізгі |  |  |  |  |  |  |
| Материалдар: | т. |  |  | 153171744,1 |  | 8257,68 |
| Мыс штейні | т. | 482000 | 3393,6 | 1635744,12 | 2,21 | 7500 |
| Қышқылданған руда | т. | 11200 | 1353 | 151536000 | 0,56 | 757,68 |
| 2. Қайтарылатын шығын: |  |  |  |  |  |  |
| Конвертер шлагы | т. | 7672,8 | 672,8 | 5162260 | 0,06394 | 43 |
| Газдағы күкірт | т. | 2746,8 | 1203,1 | 550779 | 0,02289 | 27,54 |
| Конвертер шаңы | т. | 320 | 823,8 | 263616 | 0,0016 | 1,3 |
| Барлық шыққан қалдықтар |  |  |  | 147195089,1 |  | 8185,84 |
| 3. Қосымша Материалдар |  |  |  |  |  |  |
| Флюс |  |  |  |  |  |  |
| Су | т. | 3000 | 1118,9 | 33356700 | 0,015 | 16,78 |
| 4.Энергошығындары | тыс. м | 8000 | 200 | 1600000 | 0,04 | 8 |
| 5.Негізгі жалақы |  | 23360000 | 2 | 46720000 | 116,8 | 233,36 |
| Өндірістік жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |
| 6. Қосымша жалақы |  |  |  | 4941425,06 |  | 41,18 |
| 7.Соцалды сақтандыруға бөлу |  |  |  | 790708,011 |  | 6,59 |
| 8. Жабдықты қолдану және ұстау шығыны |  |  |  | 346000 |  | 1,73 |
| 9.Цех шығыны |  |  |  | 15941207,4 |  |  |
| Цехтың өзіндік құны |  |  |  | 13293170000 |  |  |

1 тонна қара мысқа: теңге;

9.2.3.3 Дайын кірістің, өндірістік қордың пайдасы (рентабельность), капиталдық шығынының өтелу мерзімі, келтірілген шығын есебі

Дайын кірісті табу:

Кр=(U0-Cn), қайта Кр – кіріс;

U0 – 1 тонна қара мыстың жалпы (жалпы) бағасы;

Cn – 1 тонна қара мыстың толық өзіндік бағасы;

Кр – (117000-96140)=20860 теңге.

Барлық өнімнің шығарылуына: 130000*20860=2711800000 теңге.

Өндірістік қордың пайдасын (рентабельность) табу:

R*100%, қайда R – пайда;

R*100%=

Қайтару мерзімін белгілеу:

Т=, мұндағы Т-қайтару мерзімі;

Ксалу – капиталдық салу;

Кр – барлық өнім щшығарылудағы кіріс;

Т=жыл.

ҚОРЫТЫНДЫ

Нақты жоспарда теориялық негіздер және мыс штейннің БМҚЗ талабымен мыс шихтасын Ванюков пешінде балқыту негізінде алынағн технологиялық қорыту айтылған.

Берілген тапсырмаға сай жоспарды құрау және қарастыру жұмысының таңдаған жолының негізі берілді, ол негізгі және қосымша жабдықтарды таңдайға жол берді, газ өткізгіш жүйесінің есебі жасалды. Енгізілген технология бойынша конвертерге флюстерді тиеу ленталы өлшеуіш қорек көмегімен мойын арқылы жасалды. Жұқа дисперсті материалды тиеу процесі кезінде флюстің салмағынан 30% шаң шығатыны байқалды.

Конвертірде концетратты қайта өңдеу аз мөлшерде шығындалуында, мыс тауарын шығаруды көтеруінде шын резерв, конвертрлеу процесінде бөлінетін жылуды толық қолданылуы болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Капиталистік және өркендеуші елдердегі мыс өндірісі. Ч.2.-М.: ЦНИИ түстімет эеономикасы және жаңалықтар, 1979-127б.

2. Л.М.Шалыгин Түсті металлургиядағы конвертерлік қайта жасау. - М: Металлургия, 1965-160б.

3. Газды жанынан шығару конвертерлері. – М.: Түстіметхабар, 1980, шығ.2-41б.

4. А.П.Сычев, И.М.Чередник, И.П.Поляков

5. Д.А.Диамидовский, Л.М.Шалыгин

6. Б.С.Мастрюков Б.С. Конструкция теориясы және металлургиялық пештер есебі – М.: Металлургия, 1978 – 14-15б.

7. Б.И.Китаев, Б.Ф.Забнин Металлургиялық пештердің технологиялық есебі – М.Металлургия – 1970 – 204-205б.